

**Эмульгатор для битумной эмульсии** "ДОРОС-ЭМ+" - это смесь производных алкилполиаминоамидов и имидазолинов, полученных в результате синтеза полиаминов и растительных масел.

Эмульгатор для битумной эмульсии представляет собой однородную жидкость, устойчивую при хранении и транспортировке.

Эмульгатор для битумной эмульсии "ДОРОС-ЭМ" используется для производства ЭКБ по ГОСТ 18659-81 для технологий “Slurry Seal”, “Холодный ресайклинг” с любым временем распада в стандартном тесте. Ключевое преимущество перед Дорос - Эм.

Дозировка эмульгатора для получения битумной дорожной эмульсии (ЭБК) по ГОСТ 18659-81 и обеспечения 95 - 100 %-ной адгезии битума к каменному материалу в зависимости от качества битума и минерального материала составляет от 0.2 до 1,5 % масс. на битумную эмульсию.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели качества** |  |
| Тип | эмульгатор |
| Внешний вид | вязкая жидкость коричневого цвета с кислотными свойствами |
| Кислотное число, мг KOH/г | 10,5 |
| Температура каплепадения, C | 40 |
| Сцепление битума с гранитом | выдерживает испытание по контрольному образцу № 1 |
| Дозировка, % | 0,2-1,5% |
| Фасовка | бочки металлические по 190 кг |
| Сертификат | ТУ 2483-001-33452160-05 |
| Применение | Slurry Seal, Холодный ресайклинг |

