1261

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Поликарбонат LUPOY 1261 производит южнокорейский нефтехимический концерн LG Chem). Марка устойчива к высокой температуре и ударам, прозрачна. Предназначена для изготовления бутылей и различной тары. Имеет сертификации, необходимые для материалов, взаимодействующих с пищевой продукцией.

  Предлагаем купить поликарбонат LUPOY 1261. Компания ЮСИДЖИ является официальным дилером продукции LG Chem в России, поэтому, заказывая сырье у нас, вы получаете оригинальный качественный продукт.

Особенности марки LUPOY 1261
  Поликарбонат — это полимерный материал, который широко применяется в самых разных сферах производства, ценится за прозрачность в сочетании с прочностью на растяжение и разрыв.

Характеристики


   	 LUPOY 1261 относится к разветвленным поликарбонатам: его молекулярная цепь отличается от цепи линейных полимеров 
    	 Светопропускающая способность 89%. 
    	 Температура деформации от +132 °C. 
    	 Предельная прочность при растяжении материала 72 МПа. 
    	 Материал чаще перерабатывают методом литья под давлением, также подходит для экструзии. 
    	 Показатель текучести расплава 3 г / 10 мин. 
 




 ПК относится к базовым маркам, его можно модифицировать с помощью присадок с требуемыми свойствами и окрасить в подходящий цвет.

Сфера применения
  Марку используют главным образом для изготовления бутылей и подобной тары различного объема. Готовая продукция может быть использована для воды, пищевых и непищевых жидкостей.

Сырье безопасно и подходит для контакта с пищей
  Поскольку пластик потенциально будет контактировать с водой или пищевой продукцией, материал сертифицирован в соответствии с требованиями американских и европейских стандартов качества.

Поликарбонат оптом с доставкой в города РФ и СНГ
  Чтобы купить LUPOY 1261, обратитесь в ЮСИДЖИ:



   	 Подберем подходящие марки поликарбоната и модификаторы к ним. 
    	 Оперативно рассчитаем стоимость партии. 
    	 Обсудим сроки и условия поставки. 
 



  Доставим сырье на ваше производство в любую точку России и стран ближнего зарубежья. Имеем собственную сеть складов в разных регионах страны.

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для производства бутылей.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг