1300

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Поликарбонат LUPOY 1300 производит южнокорейский нефтехимический концерн LG Chem. Базовая марка отличается теплостойкостью и ударопрочностью, подходит для литья под давлением и экструзии. В ассортименте ПК с 5-ю разными значениями показателя текучести расплава (ПТР).

  Предлагаем купить поликарбонат LUPOY 1300 в компании ЮСИДЖИ: являемся официальным дистрибьютером LG Chem в России, поставляем продукцию напрямую от производителя.

Преимущества марки LUPOY 1300
Характеристики


   	 Сохраняет свойства в широком температурном диапазоне от −40 до +82 °С. 
    	 Деформируется лишь при температуре свыше +122 °С. 
    	 Пропускает 89% световых лучей. 
    	 Обладает высокой прочностью на удар. 
    	 Предназначен для экструзии и литья, подходит для компаундирования. 
 



Разные значения текучести расплава
  LUPOY 1300 представлен в 5 вариантах, каждый из которых имеет собственный показатель текучести расплава: 3, 10, 15, 22 или 30 г / 10 мин. Выбирайте вещество со свойствами, оптимальными для решения ваших производственных задач:

Компаундирование
  При необходимости полимеру можно придать свойства, которые повысят качество эксплуатации будущего изделия, наделят его требуемыми характеристиками или упростят производственный процесс. Для этого на одном из этапов переработки в сырье добавляют модификаторы.

Сфера применения
  ПК используют, когда нужно получить прозрачное и прочное изделие из пластика.

  — Светопропускание в сочетании с ударопрочностью позволяет изготавливать из поликарбоната защитные элементы осветительных приборов, рекламных щитов.

  — Из сырья производят части защитных масок для рабочих.

  — Листы из ПК активно применяют в сфере отделки и монтажа.

Поликарбонат оптом с доставкой по РФ и СНГ
  Свяжитесь с нами, чтобы купить LUPOY 1300 и другие полимеры: заполните форму расчета стоимости на сайте или позвоните менеджерам.

  Оперативно отгрузим нужное количество сырья и организуем доставку транспортной компанией до вашего предприятия в любой точке России и стран ближнего зарубежья.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для компаундирования.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг