1301

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUPOY 1301 — это базовая марка поликарбоната производства LG Chem (Южная Корея). Материал отличается прозрачностью, теплостойкостью и ударопрочностью, предназначен для внутреннего использования (не рассчитан на длительное воздействие атмосферных явлений).

  ЮСИДЖИ предлагает купить поликарбонат LUPOY 1301: официально представляем продукцию от нефтехимического концерна LG Chem в России. Доставка полимеров по России и СНГ.

Поликарбонат для внутреннего применения
Характеристики LUPOY 1301


   	 Материал имеет светопропускающую способность 89%. 
    	 Устойчив к ударам. 
    	 Слабо проводит электричество, поэтому его успешно используют при изготовлении деталей для электроприборов. 
    	 При воздействии открытого огня не выделяет токсичных паров и не горит, что особенно важно для предметов, расположенных внутри зданий. 
    	 Подходит для эксплуатации в условиях от −40 до 82 °С. 
    	 Сохраняет форму изделия при температуре до +126 °С. 
    	 Выдерживает механическое напряжение до 66 МПа. 
    	 Показатель текучести расплава (ПТР) 22 или 30 г / 10 минут. 
 



Применение
  Из ПК LUPOY 1301 производят прозрачные изделия и детали, которые применяются в помещениях, например:



  — защитные элементы на индикаторах техники и электроники;

  — корпуса бытовых или промышленных светильников;

  — прозрачные части бытовой техники;

  — внутренние рекламные вывески и конструкции.



Поликарбонат оптом с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить LUPOY 1301, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону. Менеджеры оперативно рассчитают стоимость заказа, уточнят сроки поставки и согласуют детали.

  Доставим поликарбонат и другие полимеры на ваше предприятие в любой точке нашей страны и стран ближнего зарубежья.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для изделий внутреннего применения.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг