1302

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUPOY 1302 — это атмосферостойкий поликарбонат от всемирно известного производителя, южнокорейского нефтехимического концерна LG Chem. Марка рассчитана на эксплуатацию изделий в условиях открытой местности.

  Компания ЮСИДЖИ предлагает купить LUPOY 1302 оптом. Работаем более десяти лет, являемся официальным дилером LG Chem в России. Помощь в подборе полимеров, доставка заказов по России и СНГ.

Особенности поликарбоната LUPOY 1302
Характеристики


   	 Прозрачность: материал пропускает 89% световых лучей. 
    	 Высокая прочность: выдерживает удар силой в 87 Дж. 
    	 Теплостойкость: не деформируется при нагревании до +128 °C. 
    	 Стойкость к ультрафиолету: содержит УФ-стабилизатор. 
 



3 варианта ПТР на выбор
  В ассортименте несколько вариантов с разными показателями текучести расплава (ПТР):



   	 Высокая вязкость 5 г / 10 мин. 
    	 Высокая вязкость 7 г / 10 мин. 
    	 Средняя вязкость 10 г / 10 мин. 
 



  Выбирайте тот, что больше подходит для решения ваших производственных задач.

Переработка
  Марка одинаково хорошо перерабатывается методом литья под давлением и экструзии. Из сырья можно изготовить листы разной толщины, пленки, а также объемные изделия любой формы.

Сфера применения
  Атмосферостойкий прозрачный поликарбонат специально разработан для изделий, которые впоследствии будут использовать на улице, в их числе:

  — элементы для светильников и фонарей, входящих в системы уличного освещения,

  — листы для монтажа наружной рекламы,

  — детали для техники,

  — элементы мебели и мн. др.

Поликарбонат оптом с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить поликарбонат LUPOY 1302, свяжитесь с нами или оставьте заявку на сайте. Подберем подходящие марки полимера и модификаторы, уточним стоимость партии и сроки поставки.

  Оперативно отгрузим партию и доставим ее на ваше предприятие в любом населенном пункте нашей страны и стран ближнего зарубежья.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для производства листов

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг