1303AH

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Атмосферостойкий поликарбонат LUPOY 1303AH специального назначения производит один из лидеров мирового производства полимеров — нефтехимический концерн LG Chem, который существует более 60 лет. Все поликарбонаты LUPOY обладают высокой степенью прозрачности и ударопрочности. Данная марка рекомендована для производства фар автомобиля и других пластиковых изделий.

  Чтобы купить поликарбонат LUPOY 1303AH, заполните форму на сайте или позвоните нам: оперативно обработаем заявку, рассчитаем цену партии и уточним условия доставки. Официально представляем продукцию LG Chem в России.

Особенности LUPOY 1303AH
Характеристики


   	 Надежность: тесты на ударную прочность и максимальное растяжение на разрыв показывают отличные результаты. 
    	 Прозрачность: поликарбонат пропускает до 89% световых лучей. 
    	 Теплостойкость: выдерживает значительный нагрев, не деформируется при температуре до +126 °C. 
    	 Безопасность: не горит и не выделяет токсичных веществ при нагревании. ПК считается одним из самых пожаробезопасных полимеров. 
    	 За счет УФ-стабилизатора в составе марка LUPOY 1303AH стабильна под воздействием ультрафиолета. 
    	 Антиадгезионная смазка. 
    	 Подходит для переработки методами литья и экструзии. 
 



  В ассортименте варианты с разным показателем текучести расплава (ПТР): 10, 15, 18 и 22 г / 10 мин. Выбирайте сырье низкой и средней вязкости, которое позволит оптимально решить ваши производственные задачи.

Соответствие стандартам подтверждено автопроизводителями
  Материал включен в список AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency), регулирующий безопасность оборудования и деталей в сфере автомобилестроения. В перечне содержатся проверенные и приемлемые полимеры для оптических линз и отражателей, которые используют на транспортных средствах.

Сфера применения
  LUPOY 1303AH специально разработан для изготовления передних фар автомобилей. Готовые изделия будут служить при любых погодных условиях, долгое время сохранять светопропускающую способность, а также смогут выдержать удары от вылетевшего из-под колес щебня, отскочивших шипов и других мелких предметов, способных повредить целостность осветительных приборов.

Доставка поликарбоната на предприятия РФ и СНГ
  Компания ЮСИДЖИ предлагает оптом купить LUPOY 1303AH от LG Chem и другие полимеры.



   	 Работаем более десяти лет. 
    	 Имеем собственную сеть складских комплексов в разных регионах страны. 
    	 Поставляем продукцию от проверенных производителей, по многим маркам являемся эксклюзивным дистрибьютором в России. 
    	 Доставляем полимеры в любую точку России и СНГ. 
 




 Доверьте оптовые поставки продукции надежному партнеру — компании UCG.

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, для производства передних фар автомобиля.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кгМешки бумажные по 25кг