1320С-07

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Поликарбонат LUPOY 1320С-07 — термостабильная марка, которая не теряет цветовых свойств во время использования изделия. Предназначена для переработки методом литья под давлением и экструзии.

  Предлагаем купить поликарбонат LUPOY 1320С-07: поставляем продукцию LG Chem от производителя — одного из ведущих нефтехимических концернов в мире. Являемся официальным дистрибьютором в России. Оперативно доставим сырье на ваше предприятие в любой точке нашей страны и стран ближнего зарубежья.

Особенности поликарбоната LUPOY 1320С-07
Характеристики


   	 Относится к УФ-концентрированным, что особенно важно для атмосферостойких марок, рассчитанных на применение в разных условиях, в том числе вне помещений. 
    	 В процессе эксплуатации материал не блекнет и не меняет цветовые свойства. 
    	 Изделия пропускают 73%, света, при этом имеют низкий показатель мутности. 
    	 Поликарбонат демонстрирует высокие прочностные параметры. 
    	 Температура деформации составляет +130 °C. 
 



  Показатель текучести расплава (ПТР) 7 г / 10 мин.

Производство
  Марка подходит для переработки методами литья и экструзии.

  Сырье модифицировано для литья: при плавлении поликарбонат не загрязняет форму, на оборудовании остается меньше нагара, что положительно сказывается и на скорости процесса отливки, и на качестве будущей партии.

Гранулы поликарбоната оптом с доставкой по РФ и СНГ
  Чтобы заказать LUPOY 1320С-07, обратитесь в компанию ЮСИДЖИ: работаем более десяти лет, сотрудничаем только с проверенными производителями полимеров.



   	 Заполните заявку на расчет стоимости или позвоните нам. 
    	 Менеджеры сориентируют вас по ценам, уточнят сроки поставки и условия сотрудничества. 
    	 Оперативно отгрузим партию со склада и отправим на ваше предприятие в России или странах СНГ. 
 




 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру — компании UCG.

Технические характеристики

Свойства марки

Базовая, прозрачная, УФ концентрированная.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг