 
ABS XR407E 
Наличие на складе:
 

Наши преимущества
    - Нефтехимический концерн с мировым именем    - Бесплатная консультация технолога;
    - Доставка в любой город России и СНГ;
    - Прямые поставки от производителя;

Описание

 ABS XR407E — теплостойкая марка АВС-пластика, предназначенная для производства электронных компонентов. Поставляется в виде гранул. Фасуется в мешки из бумаги по 25 кг.

  Предлагаем купить полимеры от нефтехимических концернов с мировым именем. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

  — Реализуем ABS в промышленных масштабах.

  — Являемся официальным дистрибьютором LG Chem в РФ.

  — Храним запасы сырья на складах собственной сети, что позволяет без задержек отгружать любые объемы материалов.

Особенности


   	 Отличается устойчивостью к механическим повреждениям. 
    	 Хорошо переносит высокие температуры (до 90-100°С), в том числе кратковременный нагрев до 110-130°С. 
    	 Не боится взаимодействия с химическими веществами — маслами, бензином, жирами, кислотами, растворами солей. 
    	 Отличается небольшим удельным весом. 
    	 Дает готовым изделиям глянцевую поверхность. 
    	 Выступает в роли диэлектрика. 
    	 Устойчив к ударным нагрузкам. 
    	 Характеризуется прекрасными показателями износостойкости. 
    	 Может окрашиваться в любой цвет палитры RAL. 
    	 Не наносит вред человеку и окружающей среде. 
    	 Дает минимальную усадку в процессе формования (0,4-0,7%). 
    	 Позволяет изготавливать детали с улучшенной размерной стабильностью. 
    	 Перерабатывается с помощью литья под давлением. 
    	 Допускает сварку. 
 



Свойства


   	 Плотность — 1,07 
    	 Показатель текучести расплава — 7,00 г/10 мин. 
    	 Напряжение при растяжении — 450 кг/см2 
    	 Прочность на изгиб — 760 кг/см2 
    	 Модуль упругости при изгибе — 26,000 кг/см2 
    	 Горючесть — HB класс 
 



Применение
  Требуется, чтобы выпускать детали для пылесосов, микроволновых печей. Используется для изготовления корпусов электрического и электронного оборудования, радиаторных решеток автомобилей, элементов доски приборов.

ABS XR407E с доставкой по России и в страны СНГ
  ЮСИДЖИ поставляет полимеры, наливную нефтехимию, сырье для переработки ПВХ и ЛКМ от надежных производителей.

  — Рассчитываем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.

  — Все позиции каталога сопровождаем сертификатами соответствия.

  — Даем консультации по первому запуску линии.


 Мы работаем для вас. Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики
ABS XR407E (pdf, 425.11кб)

Свойства марки
Теплостойкая 

Доступна фасовка
Мешки бумажные по 25кг
