ACF05

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Характеризуется малым диаметром частиц, низкой пористостью пены с хорошим распределением.
Обладает высокой кратностью обдува, что особенно важно для пенопластовых изделий без кремния и карбонатов.
Широко используется в производстве пластиков (ПВХ, ЭВА, ПП, ПЭ, ПС), а также в спортивной подошве, обоях и мягкой коже.
Свойство материала
Единицы измерения
Значение
Форма
-
порошок
Цвет
-
Бледно-жёлтый
Зольность
%
не более 0.8
Температура разложения
°С
200-210
Чистота
%
не менее 97
Объём газа
мл/г
не менее 220
Средний размер частиц
мкм
4.5-6.5
Потери при нагревании
%
не более 0.3
Хранение
1 год в прохладных и сухих условиях в заводской упаковке
Упаковка
по 25 кг в ПЭ баках
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#