AF365B

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

AF365B — трудногорючая марка АБС-пластика, предназначенная для производства электронных элементов, корпусов телевизоров и мониторов. Перерабатывается методом литья. Поставляется в гранулированном виде. Фасуется по 25 кг в плотные мешки из бумаги.

  Предлагаем заказать полимерные материалы от ведущих компаний-производителей продуктов нефтехимии. Чтобы заказать марку ABS, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами. Менеджер обсудит с вами условия сотрудничества, согласует сроки поставки.

  — Рассчитаем стоимость материалов с учетом объема партии.

  — Предоставим сертификаты соответствия на все виды полимеров.

Особенности


   	 Относится к огнестойким видам ABS-пластика. 
    	 Обеспечивает готовую продукцию прекрасными физико-механическими характеристиками. 
    	 Отличается хорошими показателями ударопрочности. 
    	 Дает возможность выпускать продукцию с глянцевой поверхностью. 
    	 Обладает высокой сопротивляемостью воздействию щелочных составов и моющих средств. 
    	 Инертен по отношению к кислотам, маслам, бензину, жирам. 
    	 Не боится влаги. 
    	 Может использоваться в широком диапазоне температур — от −40°С до +90°. 
    	 Имеет малый удельный вес. 
    	 Характеризуется диэлектрическими свойствами. 
    	 Безопасен для человека и окружающего мира. 
 





   	 Нетоксичен. 
    	 Окрашивается в любой цвет по шкале RAL. 
    	 Зарекомендовал себя стабильным качеством и длительным сроком эксплуатации. 
    	 Минимально усаживается в процессе формования (0,4-0,7%). 
    	 Имеет хорошую способность к сварке. 
 



Свойства


   	 Напряжение при растяжении — 420 кг/см2 
    	 Относительное удлинение при разрыве — 15% 
    	 Прочность на изгиб — 650 кг/см2 
    	 Твердость по Роквеллу — 101 (Шкала R) 
    	 Горючесть — V1 (1,7 мм), V-0,5VA класс (2,0 и 3,0 мм) 
    	 Плотность — 1,16 
 



Применение
  Используется для выпуска электрооборудования, к которому предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности.

AF365B с доставкой по России и в страны СНГ
  ЮСИДЖИ реализует качественное сырье в промышленных масштабах. Штатный технолог поможет выбрать полимеры под ваши задачи, проконсультирует по вопросу первого запуска линии.


 Мы работаем для вас! Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, трудногорючая.

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг