BА-1220

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Высокая сыпучесть, голубоватый оттенок BА-1220 представляет собой диоксид титана анатазной формы, полученный по сульфатной технологии. Марка разработана для эмульсионных красок внутреннего применения, пластмасс и резин. Спецификация 
Параметр
Значение
Содержание диоксида титана, %
≥ 98
Координата цвета L*
≥ 98
Координата цвета b*
≤ 0.5
Массовая доля летучих веществ при 105°С, %
≤ 0.5
Остаток на сите 0045
≤ 0.05
Маслоёмкость, г/100 г
≤ 24
Удельное сопротивление жидкости, Ом*м
≥ 30
 Рекомендованное применение - Эмульсионные краски внутреннего применения
- Типографские краски
- Пластмассы
- Резины Упаковка  мешки по 25 кг, биг-бэги по 500 кг или 1000 кг. UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#