BR-3663

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Высокая атмосферостойкость BR-3663 представляет собой диоксид титана рутильной формы, полученный по сульфатной технологии. Марка разработана для дорожной разметки и ПВХ-изделий. Поверхность пигмента обработана диоксидом кремния, оксидом алюминия и органическими соединениями. Марка обладает превосходной термо- и атмосферостойкостью, высокой диспергируемостью. Спецификация 
Параметр
Значение
Содержание диоксида титана, %
≥ 93
Обработка поверхности неорганическими соединениями
SiO₂, Al₂O₃
Обработка поверхности органическими соединениями
Да
Разбеливающая способность, TCS
≥ 1980
Остаток на сите 0045
≤ 0.02
Маслоёмкость, г/100г
≤ 20
Удельное сопротивление жидкости, Ом*м
≥ 100
 Рекомендованное применение - Дорожная разметка
- Порошковые покрытия
- ПВХ-профили и трубы Упаковка мешки по 25 кг, биг-бэги по 500 кг или 1000 кг UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#