BR-3669

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Высокая белизна и укрывистость, голубоватый оттенок BR-3669 представляет собой диоксид титана рутильной формы, полученный по сульфатной технологии. Марка разработана для суперконцентратов и термостойких покрытий с высокой белизной. Поверхность пигмента обработана диоксидом циркония, оксидом алюминия и органическими соединениями. Марка обладает высокой укрывистостью, белизной и теплостойкостью. Спецификация 
Параметр
Значение
Содержание диоксида титана, %
≥ 93
Обработка поверхности неорганическими соединениями
ZrO₂, Al₂O₃
Обработка поверхности органическими соединениями
Да
Разбеливающая способность, TCS
≥ 1980
Остаток на сите 0045
≤ 0.02
Маслоёмкость, г/100 г
≤ 19
Удельное сопротивление жидкости, Ом*м
≥ 100
 Рекомендованное применение - Суперконцентраты
- Термостойкие покрытия с высокой белизной Упаковка мешки по 25 кг, биг-бэги по 500 кг или 1000 кг UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#