 
CYNPOL LL0118 
Наличие на складе:
 

Наши преимущества
    - Нефтехимический концерн с мировым именем    - Бесплатная консультация технолога;
    - Доставка в любой город России и СНГ;
    - Прямые поставки от производителя;

Описание
CYNPOL LL0118 представляет собой бутеновый (С4) линейный полиэтилен низкой плотности для экструзии пленок. Марка разработана для обеспечения превосходной прочности при растяжении и стойкости к проколу содержит антиоксидант. Применение Упаковочные пленки общего назначения стрейч и каст пленки. CYNPOL LL0118 соответствует требованиям управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, указанным в нормативных актах 21 CFR 177.1520, которые распространяются на безопасное использование изделий из полиолефинов при контакте с пищевыми продуктами. Физические свойства 

 Свойства* Стандарт Ед. изм	 Значения Условия	

 ПТР ASTM D-1238 г/10 мин 1.0 2.16 кг при 190°C	

 Плотность ASTM D-792 г/см3 0.918 	

 Прочность при растяжении ASTM D-882 МПа MD 53TD 32 	

 Удлинение ASTM D-882 % MD 400TD 760 	

 Секущий
модуль 1% ASTM D-882 МПа MD 190TD 210 	

 Прочность по Эмельдорфу ASTM D-1922 г MD 70TD 380 	

 Ударная прочность ASTM D-1709 г 90 	


 *Техническая информация о свойствах пленки выполнена на выдувной пленке толщиной 1,25 мм, вся информация о данных представленных здесь относится к типичным значениям.
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