EVA EA33400

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA EA33400 используется для изготовления горячих клеев и адгезивов. Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить EVA EA33400: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

  Фасовка — бумажные мешки по 25 кг.

  Производитель — LG Chem.

Особенности EVA EA33400
   	 Полимер обладает хорошей совместимостью с другими компонентами для производства клеев. 
    	 Имеет высочайший показатель текучести расплава — 400 г/10мин. 
    	 Полимер сохраняет эластичность при низкой температуре. 
    	 Отличается самыми высокими адгезионными свойствами. 
    	 Полимер EVA EA33400 не выделяет токсичных веществ даже при нагревании, а потому он относится к экологически безопасным. 
 



Характеристики полимера EVA EA33400


   	 Содержание винилацетата — 33 % — позволяет применять полимер как эластомер — тип полимера, обладающий высокой эластичностью. 
    	 Температура плавления составляет 60 оС. 
    	 Плотность при растяжении в момент разрыва — 1.5 Мпа. 
   
 Полимер EVA EA33400 имеет отличные органолептические свойства. 
    	 В состав входят антиоксиданты и антиагломераты. 
 



Переработка EVA EA33400
  Для производства горячих клеев используют компаундирование — тип переработки, который заключается в смеси различных полимеров и их дальнейшей переплавки.

Сфера применения
  Полимер EVA EA33400 используют для производства клеевых материалов и адгезивов. Материал отличается высокой прочностью, а клей на его основе получается быстро сохнущим и долговечным.

Купить EVA EA33400 с доставкой по РФ и СНГ
  Компания UCG поставляет полимеры для производства и строительства от ведущих мировых производителей. Мы на рынке с 2005 года, официально представляем продукцию нефтехимического концерна LG Chem в России.

  Чтобы купить оптом EVA EA33400 и другие марки полимеров, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Высокая совместимость с другими компонентами клея,

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг