PVC Hanwha EL-103

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ПВХ смола пастообразующая (гомополимер) Применение Производство виниловых обоев на бумажной и флизелиновой основе, шелкография. Свойства Высокая вязкость, отличные свойства вспенивания при низких температурах и высока степень белизны. Реология: ньютоновское течение Характеристики ПВХ смолы 
   Ед. изм Значение Стандарт
 Степень полимеризации - 900±50 JIS D6720-2
 K (константа Фикентчера) - 63 DIN53726
 Насыпная плотность г/см³ 0.28±0.07 ASTM D1895
 Содержание летучих веществ % - ASTM D3030
 Размер частиц % 100 100 сетка
 Вязкость по Брукфильду (с ПЗ/6об/мин)  <20000 ASTM D1824

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#