Эмульгатор Дорос-ЭМ+

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Крупный производитель адгезионных присадок для дорожных битумов.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Эмульгатор для битумной эмульсии ДОРОС-ЭМ+ помогает соединить несмешивающиеся вещества. В дорожном строительстве в результате этого взаимодействия получают эмульсию битумную катионную (ЭБК) — экологичный материал с длительным сроком службы. Продукция фасуется в металлические бочки по 190 кг.
  Компания UCG предлагает купить эмульгаторы, улучшающие эксплуатационные свойства готового полотна:
  — Проконсультируем по любому товару, представленному в каталоге.
  — Рассчитаем стоимость заказа, принимая во внимание объем партии.
  — Уточним условия доставки по России и странам СНГ.
Сфера использования
  Эмульгатор необходим для выпуска ЭКБ по ГОСТ 18659-81. Массовая доля добавки составляет от 0,2 до 1,5% к общему объему смеси, чтобы обеспечить 95-100-процентное сцепление битума с каменным материалом. Эмульгатор подходит для технологий «Slurry Seal», «Холодный ресайклинг» с любым временем распада в стандартном тесте.
  Эмульсию битумную катионную применяют в качестве вяжущего или пленкообразующего материала во время строительства и ремонта дорог (в том числе ямочного).
Виды работ, для которых используется ЭКБ 
   	 Подгрунтовка. 
    	 Устройство поверхностной обработки. 
    	 Крепление поверхности откосов земляного полотна и пр. 
Преимущества
   	 Отличается безопасностью. 
    	 Зарекомендовал себя как экологичный материал. 
    	 Может применяться с холодным увлажненным каменным материалом. 
    	 Позволяет сэкономить энергетические и трудовые затраты, необходимые для разогрева. 
    	 Идеально заполняет трещины и неровности при ремонте дорожного полотна. 
    	 Благодаря высокой вязкости минерального материала удается снизить расходы битума до 30-40%. 
Показатели качества
  Представляет собой вязкую жидкость коричневого цвета, обладающую кислотными свойствами. Кислотное число составляет 10,5 мг KOH/г. Температура каплепадения равна 400С. Сцепление битума с гранитом выдерживает испытание по контрольному образцу № 1.
Купить эмульгатор для битумной эмульсии «ДОРОС-ЭМ+» 
  Компания UCG реализует эмульгатор катионного типа для приготовления ЭБК и повышения адгезии будущего дорожного полотна. Оформляйте заказ на сайте или звоните:
  — Работаем на рынке оптовых поставок продуктов нефтехимии с 2005 года.
  — Помогаем подобрать сырье с учетом ваших запросов.
  — Быстро отгружает материал благодаря сети собственных складских комплексов по всей стране.
  — Доставляем заказ в любой регион России и стран ближнего зарубежья.
  — Сопровождаем все товары лицензиями и сертификатами соответствия.
 Компания UCG — поставки качественных полимеров, наливной нефтехимии и добавок для дорожного строительства.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#