EVA EA19150

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA EA19150 — это экологичный материал высокой прочности, он применяется для производства горячих клеев и адгезивов.

  Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить EVA EA19150: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

  Фасовка — бумажные мешки по 25 кг.

  Производитель — LG Chem.

Особенности полимера EVA EA19150


   	 Полимер характеризуется отличной совместимостью с другими компонентами для производства клеев. 
    	 В состав полимера входят антиоксиданты. 
    	 EVA EA19150 обладает отличными органолептическими свойствами. 
    	 Экологичность полимера позволяет использовать его для производства бытовых предметов и детских товаров. 
    	 Винил в составе обеспечивает устойчивость полимера к воздействию различных химически активных сред — растворителей, масел и т.п. 
 



Характеристики EVA EA19150


   	 Содержание винилацетата в полимере — 19 %. 
    	 Температура плавления EVA EA19150 — 80 оС. 
    	 Показатель текучести расплава — 150 г/10мин. 
    	 Полимер имеет прочность при растяжении в момент разрыва — 7 Мпа. 
 



Переработка EVA EA19150
  При производстве продуктов из полимера данной марки используют компаундирование — процесс смешения различных полимеров и их последующей плавки с целью получения готового продукта. Полимер не токсичен, поэтому производство продуктов экологически безопасно.

Сфера применения 
  Из EVA EA19150 производят горячие клеи и адгезивы. На основе полимера производят клей, который быстро сохнет и обеспечивает длительное сцепление деталей.

Купить EVA EA19150 с доставкой по РФ и СНГ
  Компания UCG поставляет плоимерную продукцию для производства и строительства от ведущих мировых производителей с 2005 года. Мы официально представляем нефтехимический концерн LG Chem из Южной Кореи.

  Чтобы купить оптом EVA EA19150 и другие марки полимеров, заполните форму на сайте либо позвоните нам. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Высокая совместимость с другими компонентами клея,

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг