EVA Hanwha 1316

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Hanwha Group - один из ведущих производителей нефтехимии в Южной Корее

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA Hanwha 1316 — марка этиленвинилацетата от ведущего нефтехимического концерна Hanwha Group (Южная Корея). Предназначена для производства обувных компаундов.

  Чтобы заказать EVA Hanwha 1316, заполните специальную форму на сайте или позвоните нашим менеджерам.

  — Сотрудничаем с ведущими нефтехимическими компаниями.

  — Каждую позицию каталога сопровождаем сертификатами соответствия, лицензиями.

  — Практикуем индивидуальный подход к клиенту: с учетом запроса подбираем марку сырья; рассчитываем стоимость партии, исходя из объема заказа.

Особенности


   	 Отличается высокими механическими показателями. 
    	 Не содержит добавок. 
    	 Сочетает в себе высокую прочность с хорошей эластичностью. 
    	 Инертен по отношению к горюче-смазочным материалам, растворителям. 
    	 Сохраняет свои свойства при взаимодействии с озоном. 
    	 Эксплуатируется в широком диапазоне температур: от −80°С до +55°С. 
    	 Зарекомендовал себя повышенной адгезией. 
    	 Имеет прекрасные амортизационные характеристики. 
    	 Безвреден для человека и природы. 
    	 Перерабатывается методом литья под давлением. 
 



Свойства


   	 Содержание винилацетата — 19% 
    	 Плотность — 0,940 г/см3 
    	 Индекс текучести — 1,8 г/10 мин. 
    	 Прочность при растяжении в момент разрыва — 135 кг/см2 
    	 Удлинение при разрыве — 840% 
    	 Твердость по Шору A/D — 90/36 
    	 Температура плавления —85°С 
    	 Температура размягчения по Вика — 59°С 
    	 Температура книдера — 80 ~ 100°С 
  Температура валков каландра — 90°С 



Применение
  Используется в обувной промышленности для производства летней, демисезонной и зимней подошв. Идет в ход при изготовлении ручек для электроинструментов, туристических и спортивных ковриков, колес для детских колясок.

EVA Hanwha 1316 с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG реализует гранулы ЭВА-пластика в промышленных масштабах. Работаем с небольшими предприятиями и крупными производствами. Без промедлений отгружаем материалы с одного с региональных складов нашей сети.


 Требуются оптовые поставки качественных полимеров? ЮСИДЖИ поможет!

Технические характеристики

Свойства марки

Высокие механические показатели. Высокая эластичность.

Доступна фасовка

#фасовка#