EVA VA800

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA VA800 — полимер, в котором содержится 28% винилацетата. Выпускается в удобной для переработки форме (гранулы), фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Производится нефтехимическим заводом Lotte Chemical. Требуется для изготовления термоклея.

  Компания UCG занимается оптовыми поставками ЭВА-пластика известных брендов. В наличии марки EVA, предназначенные для изготовления обуви, электрических проводов, горячего клея, компаундов, пленок. Заказать этиленвинилацетат можно на сайте или по телефону.

  — Любой товар сопровождается сертификатами соответствия, всеми необходимыми лицензиями.

  — Стоимость партии материала зависит от объема заказа.

  — Своевременная отгрузка сырья возможна за счет владения собственной крупной сетью складских помещений в разных регионах РФ.

Особенности


   	 В процессе производства применяется технология ExxonMobil Chemical’s. 
    	 Имеет в своем составе антиоксидант и процессинговую добавку. 
    	 Легко перемешивается с другими компонентами. 
    	 Обладает высокой теплостойкостью. 
    	 Показывает хорошие физические показатели, в ом числе при низких температурных значениях. 
    	 Отличается пластичностью. 
    	 Обеспечивается хорошую адгезию деревянных, картонных, тканевых, пластиковых, стеклянных или металлических поверхностей. 
    	 Прозрачен, не оставляет следов при склеивании деталей. 
    	 Сохраняет свои свойства при механических, ударных и вибрационных нагрузках. 
    	 Экологически безопасен. 
 



Свойства


   	 Плотность равна 0,950 г/см3 
    	 Индекс текучести — 20 г/10 мин. 
    	 Твердость по Шору D — 26 
    	 Температура плавления — 69°С 
    	 Температура размягчения по Вика < 40°С 
 



Применение 
  Горячие адгезивы используются для сборки картонных коробок и ящиков. Термоклей помогает зафиксировать трубочки к пакету с соком или молоком. С помощью горячего клея скрепляют поддоны и паллеты. Этот материал нужен в типографском деле (изготовление журналов, брошюр, книг, каталогов, блокнотов).

EVA VA800 с доставкой по России и СНГ
  ЮСИДЖИ предлагает купить полимеры от мировых заводов-производителей.

  — Регулярно обновляем каталог. В ассортименте — большой выбор полимеров, наливной нефтехимии, добавок для дорожного строительства.

  — Помогаем выбрать марку сырья с учетом ваших запросов.

  — Организуем доставку груза на ваше предприятие.


 Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

Свойства марки

SEETEC VA800 производится по технологии ExxonMobil Chemical’s

Доступна фасовка

#фасовка#