EVA VA900

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA VA900 — марка этиленвинилацетата от Lotte Chemical (Южная Корея). Изготавливается по технологии ExxonMobil Chemical’s. Форма выпуска — гранулы. Фасуется в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Используется для производства горячих адгезивов.

  С 2005 года компания UCG на рынке продуктов нефтехимии. Реализуем полимеры, в том числе ЭВА-пластик, оптом.

  — Напрямую сотрудничаем с ведущими заводами-производителями.

  — Сопровождаем материалы сертификатами соответствия, лицензиями.

  — Отгружаем сырье без задержек.

Особенности


   	 Содержит 28% винилацетата. 
    	 Включает в свой состав добавки, которые не позволяют сырью слеживаться и комковаться. 
    	 Зарекомендовал себя отличными клеящими свойствами. 
    	 Обладает способностью смешиваться с другими материалами. 
    	 Характеризуется прекрасными физическими показателями и пластичностью при низких температурах. 
    	 Отличается хорошей теплостойкостью. 
    	 Гарантирует высокое качество готовой продукции. 
    	 Обеспечивает прозрачность продукта, его невидимость на деталях. 
    	 Стоек к механическим, вибрационным и ударным нагрузкам. 
 





   	 Надежно склеивает детали из различных материалов — бумаги, дерева, ткани, пластика, стекла, металла. 
    	 Устойчив к старению. 
    	 Быстро кристаллизуется. 
    	 Не выделяет токсичных веществ, безопасен. 
 



Свойства


   	 Плотность равна 0,950 г/см3 
    	 ПТР — 150 г/10 мин. 
    	 Твердость по Шору D — 21 
    	 Температура плавления —67°С 
    	 Температура размягчения по Вика < 40°С 
 



Применение 
  Адгезивы требуются при изготовлении картонных коробок и ящиков, сборке мебели, изготовлении поддонов и фиксации паллет. Термоклей используется в полиграфии, деревообрабатывающей промышленности. С помощью горячего клея крепят соломинку к упаковкам сока.

EVA VA900 с доставкой по России и СНГ
  Чтобы заказать гранулы ЭВА, заполните форму на нашем сайте или позвоните нашим менеджерам. Работаем с небольшими и крупными компаниями.

  — Консультируем по первому запуску линии.

  — Бесплатно отправляем образцы материалов для проведения испытаний.

  — Организуем доставку груза до вашего предприятия. Возможен самовывоз с одного из наших складов.


 Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

SEETEC VA900 производится по технологии ExxonMobil Chemical’s. Содержание винилацетата 28%, ПТР 150г/10мин.

Доступна фасовка

#фасовка#