EVA VS420

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

EVA VS420 — это этиленвинилацетат для производства обувных компаундов. Материал подходит для применения в широком температурном диапазоне. Высокая устойчивость к износу. Переработка путем литья под давлением. Гранулят фасуют в бумажные мешки по 20 кг.

Особенности марки EVA VS420 


   	 Полимер имеет повышенные адгезионные качества. 
    	 Изделия можно эксплуатировать в диапазоне от −80 оС до +55 оС, материал выдерживает кратковременный нагрев до 70 оС. 
   
 Этиленвинилацетат марки EVA VS420 сохраняет упругость и хорошую амортизацию при минусовой температуре. 
    	 Полимер устойчив к воздействию озона, не вступает в реакцию с растворителями и ГСМ. 
    	 Изделия из ЭВА не выделяют токсичных веществ. 
 



Характеристики EVA VS420 


   	 Полимер содержит 21,5% винилацетата, изделия из него достаточно твердые и при этом упругие. 
    	 Плотность материала — 0.945 г/см3. 
    	 Температура плавления — 79 оС. 
    	 Температура размягчения по Вика — 58 оС. 
    	 Произведено по технологии ExxonMobil Chemical’s. 
 



Переработка
  Низкий показатель текучести расплава делает марку идеальной для переработки методом литья под давлением. Для получения заготовок материал заливают в формы, затем остужают и извлекают.

Сферы применения EVA VS420 
  Полимер используют для изготовления обувных компаундов. Изделия получаются упругими и износостойкими, они подходят для применения в широком температурном диапазоне, — все это делает EVA VS420 материалом, идеально подходящим для применения в таком качестве.

Lotte Chemical — южнокорейское качество и многолетний опыт
  Группа компаний, в которую входит Lotte Chemical, существует с 1967 года. Планомерное развитие и своевременное внедрение новых технологий в процесс позволяет южнокорейской фирме производить качественные полимеры.

EVA VS420 с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить EVA VS420 или марки ЭВА от других производителей, заполните форму расчета стоимости, позвоните нам или закажите звонок: оперативно свяжемся для обсуждения условий сотрудничества и сделаем персональное предложение.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг