EVATENE UE629

Наличие на складе:

Наши преимущества

- USI – крупнейший производитель EVA, LDPE (UNIPOL) на Тайване.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ЭВА-пластик EVATENE UE629 — марка этиленвинилацетата, характеризующаяся высокой эластичностью, гибкостью и хорошим сопротивлением к растрескиванию. Материал отличается экологической безопасностью. Соответствует требованиям FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. 

Сфера использования
  EVATENE UE629 требуется для модификации полимеров, выпуска пленки для ламинации, а также упаковочных материалов. Из этого сырья изготавливают различную обувь: ортопедическую, специализированную (для активных занятий спортом, рыбалки). Подходит для производства пищевой и медицинской упаковки, детских игрушек.

  С представленным материалом работают несколькими методами:



   	 литье; 
    	 выдувное формирование; 
    	 экструзия профилей, листов; 
    	 литье под давлением; 
    	 прессование; 
    	 вспенивание. 
 



Технические характеристики
Физические свойства
  Плотность материала равна 0,939 г/см3

  Содержание винилацетата составляет 18%.

Механические 
  Материал обладает высокими прочностными характеристиками:

  Предел прочности при растяжении — 17,7 Мпа.

  Относительное удлинение при разрыве — 750%.

  Твердость, Шор Д — 36 г/мкм

Термические
  Температура плавления — 860С

  Температура размягчения по Вика — 640С

  Температура хрупкости равна −760С

  Эластичность полимера сохраняется даже при низких температурах. ЭВА-пластик отличается легкостью (ПВХ в 4 раза тяжелее, литая резина — в 6 раз!), высокой износостойкостью, упругостью, хорошей амортизацией. Материал зарекомендовал себя как диэлектрик. Он устойчив к бензину и маслам. Полимер характеризуется гипоаллергенностью и гигиеничностью (не подвержен воздействию грибков и бактерий).

Купить ЭВА-пластик EVATENE UE629 с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG предлагает большой ассортимент марок этиленвинилацетата. Оформляйте заявку на сайте или звоните:

  — Подберем необходимый полимер.

  — Расскажем о сроках поставки, проведем расчет стоимость партии.

  — Оперативно отгрузим любой объем материала: склады расположены в разных регионах нашей страны.

  — Организуем доставку груза по РФ и странам ближнего зарубежья в кратчайшие сроки (сотрудничаем с транспортными компаниями).


 Нужны оптовые партии наливной химии? Требуются большие объемы полимеров или добавок для дорожного строительства? Компания UCG поможет!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#