F3261

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Южнокорейская нефтехимическая компания, производитель HDPE, LDPE, LLDPE, EVA, PP, PC.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

F3261 — 1-гексен сополимер, предназначенный для изготовления пленки большой толщины, гибкой многослойной упаковки, термоусадочных пленок. Производитель — корейский завод Lotte Chemical. Упаковывается в полиэтиленовые мешки по 25 кг.

  Компания UCG предлагает металлоценовый линейный полиэтилен высокого давления оптом. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

  — Предоставляем сертификаты и лицензии.

  — После оплаты быстро отгружаем материалы с одного из складских помещений собственной сети.

  — Доставляем груз до вашего предприятия.

Особенности


   	 Производится с использованием металлоценовых катализаторов. 
    	 Содержит антиоксиданты, антиблок и скользящую добавку. 
    	 Не боится проколов и механических повреждений. 
    	 Отличается прозрачностью. 
    	 Имеет хорошие показатели удлинения (MD — 650%, TD — 700%). 
    	 Обеспечивает изделия прочностью при растяжении. 
    	 Дает возможность производить продукцию с блеском 75%. 
    	 Обладает небольшим коэффициентом мутности (17%). 
    	 Играет роль отличного диэлектрика. 
    	 Выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения без потери качества. 
    	 Зарекомендовал себя ударопрочностью. 
    	 Устойчив к химическим соединениям. 
    	 Является хорошим изолятором. Не пропускает пар, воду. 
 





   	 Способен давать усадку без термокамер. 
    	 Допускает сварку при низкой температуре. 
    	 Не разлагается. 
    	 Характеризуется износостойкостью. 
    	 Прекрасно перерабатывается. 
 



Применение
  Идет в ход для упаковки разных товаров (бутылок, кирпича, медицинских инструментов, лекарств), в том числе крупногабаритных. Термоусадка удобна для группировки и перемещения грузов любой формы. Она защищает от грязи, пыли, влажности, попадания микроорганизмов, несанкционированного вскрытия. Может быть цветной, с логотипом.

  Многослойная пленка требуется для упаковки замороженных продуктов, хлеба, кондитерских изделий, чая, кофе, снеков, круп, средств гигиены, бытовой химии. Она препятствует проникновению запахов, кислорода.

  Используется для выпуска гидроизоляционного слоя, необходимого в строительстве. Применяется в сельском хозяйстве (парники, силосные ямы).

F3261 с доставкой по России и СНГ
  С 2005 года ЮСИДЖИ поставляет полимеры от ведущих нефтехимических концернов в промышленных масштабах. Остались вопросы по условиям сотрудничества? Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг