Geostab-1001

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Geostab - 1001 представляет собой комплексный свинцовый стабилизатор для жестких ПВХ труб. Этот высококачественный комбинированный стабилизатор эффективно использует синергию между отдельными стабилизаторами, смазочными материалами и антиоксидантами и обеспечивают высокую производительность при обработке.
Стабильная и высококачественная система стабилизаторов и восков дает дополнительные преимущества, такие как 
Более высокая производительность, снижение затрат на обработку.
Превосходный блеск.
Отсутствие изменений в толщине стенок, что приводит к меньшему количеству брака.
Более длительный срок службы шнека и цилиндра.
Стабильные физические свойства, такие как ударная вязкость и испытание давлением.
 СВОЙСТВА 
Свойства
Типичные значения
Внешний вид
Белые или слегка кремовые хлопья
Плотность
1.45 ± 0.05 г см 3
% Свинец как PbO
36 ± 1
 ПРИМЕНЕНИЕ Жесткие трубы из ПВХ для сельскохозяйственного применения
Жесткие трубы из ПВХ для коммерческого применения
Двери и профили из ПВХ ДОЗИРОВКА 1.8-3.0 PHR. Температура смешения 110 130130°C УПАКОВКА 25 кг. HDPE мешки

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#