ST100

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ST100 - это водно-белая термопластичная смола, полученная в результате полимеризации и гидрирования циклических компонентов. Применение Основные области применения: деликатный воск, воск для удаления волос. Спецификация 
Характеристики
ST100
Удельный вес (20/20°C)
1.08
Температура размягчения °C
98-102
Цветность (50% р-р толуола, шкала Хазена)
50 макс
Стойкость цвета (@200°C, 5 ч, Ga.#)
1 макс
Кислотное число (KOH мг/г)
0.1 макс
Вязкость расплава BRF, @160°C, сПз
160 - 240
 Упаковка В бумажных и пластиковых тканых мешках, по 25 кг нетто; беречь от воды и огня. Хранение Смола может застывать или комковаться в жарком климате или при хранении вблизи источников тепла. Рекомендуется хранить внутри помещений при температуре не выше 30°C.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#