Globalene 7433-9

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Globalene 7433-9 представляет собой блок-сополимер полипропилена от нефтехимического концерна LCY. Фасовка — в полиэтиленовые мешки по 25 кг, переработка — методом литья под давлением. Необходим для выпуска автомобильных компонентов, аккумуляторных батарей.

  Компания UCG предлагает ПП в гранулах от ведущих производителей. Заказать материалы можно на сайте или по телефону.

  — Рассчитаем стоимость партии.

  — Согласуем сроки поставки.

  — Предоставим сертификаты соответствия на все позиции каталога.

Особенности


   	 Отличается однородностью. 
    	 Зарекомендовал себя длительной теплостойкостью. 
    	 Характеризуется высокой ударной вязкостью (12/4,3 кг-см/см), в том числе при низких температурах. 
    	 Обладает небольшой плотностью (0,898 кг/м3). 
    	 Препятствует проникновению пара и воды. 
    	 Дает возможность изготавливать продукцию с малым удельным весом и хорошей прочностью. 
    	 Не меняет свойств при взаимодействии с разбавленными кислотами, органическими растворителями, щелочами. 
    	 Выполняет диэлектрическую функцию. 
 





   	 Не подвержен влиянию микроорганизмов. 
    	 Не поддается коррозийным процессам. 
    	 Дает минимальную усадку при формовании (1,2%). 
    	 Прекрасно перерабатывается. 
    	 Является нетоксичным материалом. 
 



Свойства


   	 Показатель текучести расплава (230о С / 2,16 кг) — 9,5 г/10 мин. 
    	 Предел прочности при растяжении — 260 кг/см2 
    	 Относительное удлинение при растяжении / разрыве — 6% / 48% 
    	 Модуль упругости при изгибе — 13 900 кг/см2 
    	 Твердость по Шору — 79 (Шкала R) 
 



Globalene 7433-9 с доставкой по России и СНГ
  ЮСИДЖИ реализует полимеры в промышленных масштабах. Мы на рынке поставок продуктов нефтехимии с 2005 года. Сотрудничаем с крупными и малыми предприятиями.

  — Предоставляем скидки (чем больше заказ, тем ниже цена на сырье).

  — Консультируем по запуску первой линии.

  — Отгружаем материалы с одного из шести складов. Возможен самовывоз.


 Остались вопросы по продукции, системе оплаты? Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Отличная перерабатываемость. Длительная теплостойкость. Ударная вязкость при низких температурах

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг