Globalene 7751

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Globalene 7751 — блок-сополимер полипропилена. Производится LCY Chemical Corp (Тайвань). Фасуется в мешки из плотного полиэтилена по 25 кг. Используется для выпуска автокомпонентов, тонкостенных изделий, элементов стиральных машин.

  Реализуем гранулы PP оптом. В ассортименте — марки ПП с разными свойствами. Штатный технолог поможет выбрать материалы, максимально подходящие для решения производственных задач. Оформить заказ можно по телефону или на сайте.

  — Сопровождаем продукцию сертификатами соответствия, лицензиями.

  — Организуем доставку заказа на предприятие. Возможен самовывоз.

Особенности


   	 Имеет однородную структуру. 
    	 Отличается высоким ПТР. 
    	 Зарекомендовал себя отличными показателями ударной вязкости (10/4,0 кг-см/см). 
    	 Обеспечивает хорошую текучесть расплава (32 г/10 мин). 
    	 Характеризуется низкой плотностью (0,897 кг/м3). 
    	 Водо- и паронепроницаем. 
    	 Гарантирует легкость готовой продукции. 
    	 Используется в широком диапазоне температур. 
    	 Устойчив к щелочам, органическим растворителям. 
    	 Сохраняет ударопрочность в зоне минусовых температур. 
    	 Выступает в роли диэлектрика. 
    	 Не чувствителен к воздействию микроорганизмов. 
    	 Хорошо переносит стерилизацию горячим паром. 
    	 Не подвержен процессам коррозии. 
    	 Перерабатывается методом литья под давлением. 
    	 Дает минимальную усадку во время формования (1,3%). 
    	 Обладает прекрасной перерабатываемостью. 
 



Применение
  Используется для изготовления корпусов аккумуляторов, поддонов, бамперов, деталей отделки дверей, некоторых элементов бытовой техники.

Globalene 7751 с доставкой по России и СНГ
  Компания UCG поставляет продукты нефтехимии в промышленных масштабах.

  — Консультируем по первому запуску производственной линии.

  — Храним сырье на складских помещениях собственной сети, поэтому оперативно отгружаем партию материалов любого объема.


 Качественное сырья, быстрая доставка — это ЮСИДЖИ. Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Инъекция: ценник, автозапчасти, бытовая техника, TWIM. ПТР — 32.

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг