Globalpren 5516

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Globalprene 5516 применяют для производства различных адгезивов, клеев и герметиков, а также для модификации пластиков.

  Обратитесь в ЮСИДЖИ, чтобы купить Globalprene 5516: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.

  Фасовка — мешки ПЭ по 13 кг, бумажные мешки по 20 кг, бумажные коробки по 1000 фунтов, супер-мешки по 600 кг.

  Производитель — LCY.

Особенности


   	 Globalprene 5516 — низковязкий полимер. 
    	 Марка обладает высокой эластичностью. 
    	 Отличается высокой прочностью. 
   
 СИС предохраняет дорожное полотно от растрескивания, повышает стойкость к постоянной нагрузке, придает упругость. 
    	 Увеличивает диапазон эксплуатационных температур при укладке дороги: при высокой температуре сохраняет стабильность битума, при низкой — не позволяет битуму растрескиваться. 
 



Характеристики


   	 Globalprene 5516 имеет линейную структуру. 
    	 Содержание стирола составляет 16 %. 
    	 Показатель текучести расплава — 9 г/10 мин. 
    	 Удельная плотность — 0.93. 
    	 Содержание летучих веществ — 0.14 %. 
 



Сфера применения
  Для полимера СИС характерны прочность и оптимальная вязкость. Свойства вещества схожи с качествами термопластичных эластомеров и резины. Подобная общность характеристик позволяет использовать Globalprene 5516 для производства клеев, герметиков, адгезивов, для модификации пластиков. Также марку применяют в качестве добавки к битуму, чтобы предохранить дорожное полотно от растрескивания и шелушения.

Купить Globalprene 5516 с доставкой по РФ и СНГ
  Компания UCG поставляет полимеры для производства и строительства с 2005 года.

  Предлагаем продукцию только от производителей с мировым именем. Имеем права на официальное представительство некоторых зарубежных компаний в России.

  Чтобы купить оптом Globalprene 5516 и другие марки полимера СИС, заполните форму на сайте или позвоните по контактному номеру телефона. Ответим на все вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 13кг