Lupoy GP1000

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Поликарбонат LUPOY GP1000 относится к прозрачным базовым маркам. Представлен несколькими модификациями с разными характеристиками, среди них есть высокотекучие разновидности и варианты со средней вязкостью. Материал предназначен для литья под давлением. 

  Продукция расфасована в бумажные мешки по 25 кг. Доставляем оптовые заказы по России и СНГ. 

Сфера применения
  Поликарбонат серии LUPOY используют во множестве отраслей промышленности, главным образом, при производстве автомобилей и другого транспорта, электроники, электротехники, рекламных конструкций, игрушек, спортивных товаров, элементов и корпусов медицинского оборудования, приборов, бытовой и оргтехники.

Свойства LUPOY GP1000

 Особенности марки: базовые свойства, прозрачная. 

  Степень вязкости и показатель текучести расплава зависит от модификации; на выбор следующие варианты:

   	 GP1000M — средняя вязкость, ПТР 12 г / 10 мин. 
    	 GP1000ML — средняя вязкость, ПТР 17 г / 10 мин.  
    	 GP1000L — высокотекучая, ПТР 22 г / 10 мин. 
    	 GP1000LG — высокотекучая, ПТР 32 г / 10 мин. 
 

  Способ переработки: литье под давлением. 

Характеристики 

 Lupoy GP1000M



  Удельная плотность 1,21.   Усадка при формовании 0,5-0,8%.   Показатель текучести расплава 12 г / 10 минут (300 °C/1,2 кг).   Напряжение при растяжении 630 кг/см2.   Относительное удлинение при разрыве 120%.   Прочность на изгиб 980 кг/см2.   Модуль упругости изгибе 23,000 кг/см2.   Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) 75 кг см/см.   Твердость по Роквеллу 118.   Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущ., 18,6 кг ) 132 °С.   Температура размягчения по Вика 141 °С.   Класс горючести HB.   Индекс относительной температуры (электрический; механический с ударом; механический без удара) все 130°С. 




 Lupoy GP1000L



  Удельная плотность 1,21.   Усадка при формовании 0,5-0,7%.   Показатель текучести расплава 22 г / 10 минут (300 °C/1,2 кг).   Напряжение при растяжении 630 кг/см2.   Относительное удлинение при разрыве 120%.   Прочность на изгиб 1000 кг/см2.   Модуль упругости изгибе 24,000 кг/см2.   Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) 70 кг см/см.   Твердость по Роквеллу 118.   Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущ., 18,6 кг ) 132 °С.   Температура размягчения по Вика 141°С.   Класс горючести HB.   Индекс относительной температуры (электрический; механический с ударом; механический без удара) все 130°С. 




 Lupoy GP1000ML



  Удельная плотность 1,21.   Усадка при формовании 0,5-0,7%.   Показатель текучести расплава 17 г / 10 минут (300 °C/1,2 кг).   Напряжение при растяжении 630 кг/см2.   Относительное удлинение при разрыве 120%.   Прочность на изгиб 1000 кг/см2.   Модуль упругости изгибе 23,000 кг/см2.   Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) 75 кг см/см.   Твердость по Роквеллу 118.   Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущ., 18,6 кг ) 132 °С.   Температура размягчения по Вика 141°С.   Класс горючести HB.   Индекс относительной температуры (электрический; механический с ударом; механический без удара) все 130°С.  




 Lupoy GP1000LG 



  Удельная плотность 1,21.   Усадка при формовании 0,5-0,7%.   Показатель текучести расплава 32 г / 10 минут (300 °C/1,2 кг).   Напряжение при растяжении 740 кг/см2.   Относительное удлинение при разрыве 80%.   Прочность на изгиб 1150 кг/см2.   Модуль упругости изгибе 27,000 кг/см2.   Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом) 4,3 кг см/см.   Твердость по Роквеллу 118.   Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущ., 18,6 кг ) равна 99 °С.   Класс горючести HB.   Индекс относительной температуры (электрический; механический с ударом; механический без удара) все 130°С.  



О производителе
  Концерн LG Chem из Южной Кореи работает с 1947 года, и за десятилетия превратился в крупнейшую нефтехимическую корпорацию. Специализация — производство полимеров в виде первичного сырья. Этот лидер химической промышленности успешно обслуживает производственные нужды мировых гигантов бытовой техники и автомобилестроения.


 На правах официального дистрибьютора в России напрямую поставляем востребованные материалы по конкурентным ценам, способны оперативно отгрузить партию любого объема. .

Оптовые поставки гранул поликарбоната от UCG
  Бесплатная помощь технолога и консультация по подбору подходящих марок. Большой ассортимент марок и собственная сеть складов в разных регионах страны. 

  Свяжитесь с нами, в короткие сроки доставим оптовый заказ на предприятия в России или отправим в страны ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

GP1000M- базовая, средняя вязкость, прозрачная;

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг