Lupox GP2200

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ПБТ LUPOX GP2200 стеклонаполненный — полимер, обладающий базовыми характеристиками полибутилентерефталата. Сырье используют для производства элементов внешней и внутренней отделки автомобиля, деталей корпусов телефонов, выключателей, реле, соединителей, штекерных разъемов. Форма выпуска — цилиндрические гранулы. Фасовка — 25 кг. Материалы упаковываются в плотные бумажные мешки.
  С 2005 года компания UCG наладила прямые поставки полимеров от надежных нефтехимических концернов, в частности, от LG Chem. Предлагаем заказать различные марки ПБТ (базовые, огнестойкие, с наличием стекловолокна), в том числе LUPOX GP2200. Не знаете, на каком варианте остановить свой выбор? Воспользуйтесь бесплатной консультацией нашего технолога: подробно расскажет о характеристиках каждой марки, остановится нюансах переработки.
  — Быстро обрабатываем заявки, поступившие с сайта или по телефону.
  — После оплаты оперативно отгружаем даже большие партии материала.
  — Работаем с транспортными компаниями, организуем доставку груза в любую точку России или СНГ. Возможен самовывоз.
  — Сопровождаем все продукты нефтехимии сертификатами соответствия.
Свойства
 Характеризуется низким коэффициентом трения, поэтому может заменить бронзу, цинк, алюминий.  
    	 Отличается хорошей эластичностью. 
    	 Имеет высокую ударную вязкость. 
    	 Не меняет своих свойств, если находится под влиянием достаточно больших температур. 
    	 Обладает диэлектрическими свойствами. 
    	 Минимально впитывает воду. 
    	 Не трескается. 
    	 Стабилен в размерах, так как в составе 20% стекловолокна. 
    	 Дает на выходе прочные изделия с глянцевой поверхностью. 
Физические
   	 Плотность — 1,44 
    	 Усадка при формовании — 0,2-0,8% 
    	 Показатель текучести расплава — 25 г/10 мин. 
    	 Поглощение влаги — 0,07% 
Механические
   	 Напряжение при растяжении, 3,2 мм 5 мм/мин. составляет 1,100 кг/см2 
    	 Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 5 мм/мин. — 3,0% 
    	 Модуль упругости при изгибе, 6,4 мм — 60,000 кг/см2 
    	 Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 6,4 мм — 6,0 кг см/см 
    	 Прочность на изгиб, 3,2 мм — 1,700 кг/см2 
Температурные
   	 Температура плавления равна 223°С 
    	 Температура тепловой деформации — 205°С 
Сферы использования
  Нашел применение в машиностроении, радиотехнике, электронике. Требуется для отливки электродеталей, предметов быта.
Оптовые поставки ПБТ LUPOX GP2200
  Компания UCG занимает ведущее место на рынке полимеров. Поставляем сырье большим и малым промышленным предприятиям России и стран ближнего зарубежья. Реализуем качественные добавки для дорожного строительства. Сотрудничаем только с надежными производителями.
  Остались вопросы? Звоните нашим менеджерам. Они расскажут о сроках поставки, уточнят стоимость партии.
 Компания UCG возьмет на себя решение вопросов, связанных с поставками качественного сырья в промышленных объемах.

Технические характеристики

Свойства марки

ПБТ+СВ 20%, литье, базовые свойства

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг