Lupox GP2300

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ПБТ LUPOX GP2300 стеклонаполненный представляет собой кристаллизующийся конструкционный материал, в состав которого входит полибутилентерефталат и 30% стекловолокна. Форма выпуска — цилиндрические гранулы. Сырье упаковывают в бумажные мешки по 25 кг.
  Компания UCG реализует полимеры, в том числе LUPOX GP2300, с доставкой на предприятия России и стран ближнего зарубежья.
  — Без промедлений отгружаем партии любого масштаба, так как владеем сетью складских помещений в различных регионах нашей страны.
  — Проведем расчет стоимости заказа, учитывая его объем и место доставки.
  — Сопроводим каждый из выбранных вами материалов сертификатами соответствия.
  Чтобы сделать заказ, оставьте заявку на сайте или позвоните. Наши менеджеры расскажут о деталях сотрудничества, сообщат о сроках поставки.
Свойства
   	 Обладает высокой жесткостью, прочностью. 
    	 Характеризуется отличными диэлектрическими свойствами, дугостойкостью. 
    	 Отличается минимальным водопоглощением. 
    	 Быстро кристаллизируется. 
    	 Без труда металлизируется, при необходимости покрывается автомобильным лаком. 
    	 Не подвержен воздействию со стороны растворителей, автомобильного топлива, бытовых чистящих средств. 
    	 Имеет высокие показатели текучести расплава. 
    	 Обеспечивает эстетику внешнего вида готовой продукции (блеск поверхности). 
    	 Хорошо переносит ударные нагрузки. 
    	 Зарекомендовал себя износостойкостью. 
    	 Подходит для переработки с помощью литья. 
Механические
   	 Напряжение при растяжении, 3,2 мм 5 мм/мин. составляет 1,250 кг/см2 
    	 Относительное удлинение, 3,2 мм при разрыве 5 мм/мин. — 4,0% 
    	 Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом), 6,4 мм — 7,0 кг см/см 
    	 Прочность на изгиб, 6,4 мм — 2,000 кг/см2 
    	 Модуль упругости при изгибе, 6,4 мм — 80,000 кг/см2 
Физические
   	 Плотность составляет 1,52 
    	 Усадка при формовании — 0,2-0,8% 
    	 Показатель текучести расплава — 18 г/10 мин. 
    	 Поглощение влаги — 0,07% 
Температурные
   	 Температура плавления — 223°С 
    	 Температура тепловой деформации — 210°С 
Электрические
   	 Пробивное напряжение — 0 PLC 
    	 Удельное объемное сопротивление — 1.0E+16 Ом см 
    	 Дугостойкость — 5 PLC 
    	 Диэлектрическая проницаемость — 28 кВ/мм 
Применение
  Инженерный пластик используют в таких областях промышленности, как электротехника, электроника, автомобилестроение.
Поставки промышленных масштабов ПБТ LUPOX GP2300 от компании UCG
  С 2005 года сотрудничаем с мировыми компаниями, которые производят полимеры, добавки для дорожного строительства, наливную нефтехимию.
  — Работаем с небольшими фирмами и крупными промышленными предприятиями.
  — Организуем доставку по России и в СНГ. Возможен самовывоз.
 Купить ПБТ LUPOX GP2300 в UCG — значит обеспечить производство качественных сырьем.

Технические характеристики

Свойства марки

ПБТ+СВ 30%, литье, базовые свойства

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг