Lupoy GP5100

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Lupoy GP5100 — это стеклонаполненный компаунд поликарбоната и АБС-пластика, относится к базовым маркам, отличается размерной стабильностью изделий. Производитель: южнокорейский концерн LG Chem.

  Поставляем материал в бумажных мешках весом 25 кг. Доставляем оптовые заказы по России и СНГ.

Свойства LUPOY GP5100
  Особенности марки: общего назначения, стеклонаполненная, содержание СВ 10%, стабильность в размерах изделия.

  Компаунд: поликарбонат, АБС-пластик.

  Оптимальна для переработки методом литья под давлением. Особенно востребована в автомобилестроении.

Характеристики

 Физические

  Удельная плотность 1.16-1.2.   Усадка при формовании 0.3-0.4%. 


 Механические

  Напряжение при растяжении 900 кг/см2.   Прочность на изгиб 1400 кг/см2.   Модуль упругости изгибе 49,000 кг/см2.   Ударная вязкость образца по Изоду (с надрезом, 23 °C) 10 кг см/см. 


 Температурные

  Температура тепловой деформации, 6,4 мм (неотпущенный, 18.6 кг) 121 °C 

О производителе
  Химический концерн LG Chem из Южной Кореи существует более 70 лет, на данный момент является гигантом химического производства. Специализируется на выпуске полимеров в виде первичного сырья. В ассортименте бренда множество разных видов пластика, известного своим неизменно высоким качеством.

  Юсиджи на правах официального дилера продукции LG Chem в России поставляет материалы оптом, тем самым делая современное сырье доступным для отечественных компаний.

Заказать компаунд ПК/АБС оптом в UCG
  На сайте вы найдёте разнообразные полимеры и добавки по конкурентным ценам. Наши технологи при необходимости проконсультируют, помогут выбрать оптимальные варианты.

  Оперативно отгрузим и со склада партию любого объема. Отправим заказ на ваше предприятие в России и странах ближнего зарубежья.

  С надежным партнером в лице Юсиджи вы сможете решить любые производственные задачи!

Технические характеристики

Свойства марки

Компаунд ПК/АБС, содержание СВ 10%, стабильность в размерах изделия

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг