HARTALL FA-1

Наличие на складе:

Наши преимущества

-

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Hartall FA-1 — марка жирных кислот талового масла от японского производителя Harima Chemicals. Содержит в себе олеиновую, линолевую и линолиновую кислоту, а также их изомеры. 

  Необходима в промышленности при производстве алкидных смол, поверхностно-активных веществ, смазок и многих других продуктов.

  Поставляем товар в металлических бочках 190 кг, доставляем наливную нефтехимию по России и СНГ. 

Сфера применения ЖКТМ
  Жирные кислоты талового масла удачно заменяют техническую олеиновую кислоту и при этом стоят дешевле, поэтому находят весьма широкое применение в разных отраслях: 

   	 Производство лакокрасочных и смазочных материалов.  
   	 Создание полиграфических изделий.  
   	 Текстильные и кожевенные предприятия.  
   	 Бумажная промышленность.  
   	 Обработка металлов.  
   	 Обогащение руды флотационным способом.  
   	 Нефтяная промышленность  


  С помощью вещества производят алкидные лаки, полиамиды, димеры жирных кислот, ингибиторы коррозии и смазочно-охлаждающие жидкости.

  На его основе делают жидкое мыло, эмульгаторы и битумные эмульсии. 

  При очистке макулатуры состав гасит пену и отделяет краску. 

Свойства Hartall FA-1
  Представляет собой маслянистую жидкость, цвет светло-жёлтый. Является продуктом ректификации сырого таллового масла.

Состав
  Содержит смесь высокомолекулярных ненасыщенных органических кислот (С18-С20). Согласно данным производителя, в составе олеиновая, линолевая, линолиновая кислоты и изомеры этих кислот. 

Характеристики
   	 Содержание жирных кислот 96,5%.  
   	 Содержание смоляных кислот 1,5%.  
   	 Неомыляемый остаток 2%.  
   	 Кислотное число 194, йодное число 135.  
   	 Цветность 4(H).  
   	 Вязкость 30 мПз, удельная плотность 0,905 (значения при температуре 20 °C).  
   	 Точка возгорания 198 °С.  


О производителе
  Поставляем наливную нефтехимию от ведущих производителей. Данную марку выпускает японская компания Harima Chemicals, Inc. Работает с 1947 года. Специализируется на производстве смол и талловых нефтепродуктов, химикатов для бумажной промышленности, припоя и токопроводящей пасты для электроники. 

Как заказать жирные кислоты таллового масла в Юсиджи
  Поставляем ЖКТМ оптом, предлагаем бесплатную консультацию технолога, помощь в подборе подходящих марок. 

   	 Оформляйте заказ на сайте. 
   	 Рассчитаем стоимость партии. 
   	 Уточним условия сотрудничества.  
   	 Доставим продукцию на предприятия в России и странах ближнего зарубежья.  


  Работаем с транспортными компаниями, возможен самовывоз с одного из складов, расположенных в разных регионах страны.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Бочки металлические по 190кг