HDPE ME2500

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUCENE ME2500 — марка полиэтилена низкого давления бренда LG Chem, разработанная на основе авторской металлоценовой технологии компании LG. Материал отличает высокой плотностью, отличными механическими и органолептическими свойствами. LUCENE ME2500 без труда перерабатывается, даже в промышленных масштабах. Материал продается в бумажных мешках по 25 кг.

Сфера применения
  Используется для литья и прессования крышек и пробок, предназначенных для бутылок под напитки.

Физические свойства
  Показатель текучести расплава (1900С/2,16 кг) — 1,1 г/10 мин.

  Плотность материала равна 0,952 кг/м3.

  Предел прочности при растяжении составляет 265 кг/см2.

  Температура размягчения по Вика — 123.

  Относительное удлинение при растяжении — >700%.

  Модуль упругости при изгибе — 9300 кг/см2.

  Температура плавления — 1300С.

  Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) — 7,2 кДж/м2.

  Твердость по Шору — 64 (по шкале D).

  LUCENE ME2500 зарекомендовал себя повышенной стойкостью к растрескиванию. Материал обладает хорошим потенциалом для снижения массы изделия (облегченные крышки). Готовые изделия из этого полимера отличаются красивым внешним видом — насыщенный цвет, блеск.

Переработка
  Описываемая марка полиэтилена низкого давления характеризуется хорошей перерабатываемостью. Для осуществления процесса достаточно пониженной температуры. Как следствие — меньше тратится электроэнергии, снижается количество брака (темные пятна и т.п.). LUCENE-H ME2500 характеризуется более высокой текучестью за счет пониженной вязкости вследствие увеличения скорости сдвига.

Компания UCG — оптовая продажа LUCENE-H ME2500 с доставкой по России и СНГ
  UCG предлагает купить полиэтилен низкого давления LUCENE-H ME2500 оптом. Оформляйте заявку на сайте или звоните в офис.



   	 Уточним цену партии и сроки поставки, обсудим условия сотрудничества. 
    	 Быстро отгрузим заказ любого объема с одного из складов, расположенных в разных регионах РФ. 
    	 Доставим полимеры на ваше предприятие по России и в страны СНГ. 
 




 Переложите заботу о поставках качественного сырья на плечи профессионалов. Компания UCG — это полимеры, наливная нефтехимия и добавки для дорожного строительства.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг