HDPE ME8000

Наличие на складе:

NP

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

LUCENE-H ME8000 разработан на базе собственной металлоценовой технологии компании LG. Представленная марка полиэтилена низкого давления зарекомендовала себя высокими показателями плотности. Она отличается хорошими механическими и органолептическими характеристиками. Полимер продается в бумажных мешках, фасовка по 25 кг.

Где применяется
  Используется для выпуска крышек бутылей негазированной минеральной воды, сока, картриджей, туб для клея и герметика.

Физические свойства
  Показатель текучести расплава (2500С/2,16 кг) — 8,0 г/10 мин.

  Плотность материала равна 0,955 кг/м3.

  Предел прочности при растяжении составляет 270 кг/см2.

  Температура размягчения по Вика — 124.

  Относительное удлинение при растяжении — >500%.

  Модуль упругости при изгибе — 10500 кг/см2.

  Температура плавления — 1320С.

  Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом) — 4 кДж/м2.

  Твердость по Шору — 65 (по шкале D).

  В состав LUCENE-H ME8000 не входит скользящая добавка. Улучшены механические свойства: повышена стойкость к растрескиванию на 50%.

Переработка
  Для переработки полиэтилена LUCENE-H ME8000 требуется стандартное оборудование. Текучесть полимера увеличена на 20%, температура его переработки, напротив, снижена на 40°С. Благодаря этому удается повысить показатели производительности (сократить цикл литья), уменьшить расходы энергоресурсов и случаи брака (вкрапления темного цвета и пр. ).

  Сокращен период охлаждения (максимум на 20%). Если температура расплава будет выше 250°С, то полимер может разрушиться.

Купить LUCENE-H ME8000 оптом в UCG
  Компания UCG предлагает купить полимеры, наливную нефтехимию и материалы для дорожного строительства.

  — Работаем с ведущими мировыми производителями.

  — Ответим на все вопросы по продукции, расскажем о системе скидок.

  — Согласуем сроки и стоимость поставки.

  — Организуем доставку LUCENE-H ME8000 или любого другого полимера на ваше предприятие в любой регион РФ или СНГ.


 Звоните нашим менеджерам или оставляйте заказ на сайте. Компания UCG возьмет на себя любые объемы поставок полимеров.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки ПЭ по 25 кг