HDPE XRT70K

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

HDPE XRT70K — марка высокотехнологичного полиэтилена низкого давления, изготовленного на основе гексена. Требуется для выпуска промышленных труб, а также труб для системы водоснабжения.

  UCG реализует полимеры оптом, в том числе ПНД. Оставить заявку можно на сайте или по телефону.

  — Работаем с известными нефтехимическими концернами, продукция которых не нуждается в рекламе.

  — Предоставляем сертификаты соответствия на все позиции каталога.

  — Быстро отгружаем сырье с одного из складов собственной сети.

Особенности


   	 Относится ко второму PE-RT. 
    	 Зарекомендовал себя отличной устойчивостью к формированию трещин. 
    	 Обеспечивает долговечность готовой продукцию. 
    	 Характеризуется прекрасными технологическими свойствами труб разного диаметра и структуры. 
    	 Включает в себя добавки, позволяющие гарантировать долгий срок службы изделий при повышенных температурах. 
    	 Инертен по отношению к маслам, жирам, кислотам, щелочам. 
    	 Отличается хорошей износостойкостью. 
    	 Паро- и влагоустойчив. 
    	 Не гниет. 
    	 Без проблем перерабатывается. 
    	 Допускает распиливание, сварку. 
    	 Не выделяет опасных для здоровья человека соединений. 
    	 Не наносит вред природе. 
 



Свойства


   	 ПТР (190℃/5кг) — 0,7 г/10 мин. 
    	 Плотность — 0,947 кг/см3 
    	 Время индукции кислорода (210℃) > 40 мин. 
    	 Модуль упругости — 850 МПа 
    	 Прочность на разрыв — ≥350% 
    	 Ударная вязкость по Шарпи (0℃) — 20 кДж/м2 
 


 

HDPE XRT70K с доставкой по России и СНГ
  Компания ЮСИДЖИ поставляет материалы оптом. Штатный технолог поможет выбрать марку сырья, учитывая производственные задачи; ответит на вопросы по первому запуску линии. Логист разработает кратчайший маршрут до вашего предприятия.

  — Отправляем бесплатные образцы сырья для проведения испытаний.

  — Индивидуально согласуем сроки поставки с каждым клиентом.

  — Сотрудничаем с разными ТК. Возможен самовывоз.


 Мы работаем для вас! Звоните.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#