ABS HF380

Наличие на складе:

RAL NP, 9003, 9016,7035, 9005

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Марка АБС-пластика ABS HF380 от LG Chem имеет сбалансированные физико-механические характеристики и высокую текучесть расплава. Полимер предназначен для переработки методом литья под давлением.
  Форма выпуска: ABS в гранулах. Фасовка в мешки по 25 кг.
  Компания ЮСИДЖИ предлагает купить АБС HF-380 по оптовой цене. Прямые поставки от производителя, корейского концерна LG Chem, позволяют нам поддерживать широкий ассортимент полимеров и модификаторов, предоставлять клиентам выгодные цены и оперативно отгружать партии любого объема.
Технические характеристики ABS-пластика HF380
   	 Оптимальная устойчивость к изгибу и растяжению. 
    	 Текучесть расплава составляет 43 г / 10 мин. 
    	 Класс горючести: HB. 
    	 Устойчивость к влаге, моющим средствам, кислотам, щелочам, продуктам нефтехимии. 
Способ переработки
  ABS HF-380 перерабатывают методом литья.
  Базовый цвет: неокрашенный. Возможна колеровка по RAL.
Модификации АБС HF380
  Введение в композицию модификаторов и красителей позволяет оптимизировать под конкретные требования физико-механические свойства расплава, а также повлиять на внешний вид готовых изделий (изменить цвет, блеск).
Сфера применения высокотекучего АБС-пластика HF380
  Благодаря высокой текучести расплава и оптимальной ударной вязкости ABS-пластик HF-380 подходит для производства изделий различного назначения, в том числе крупногабаритных. Из данной марки полимера делают:
   	 корпусы бытовой техники и электроники, климатической техники, вентиляторов; 
    	 игрушки; 
    	 пластиковую мебель; 
    	 емкости и тару; 
    	 рекламные конструкции; 
    	 и многие другие товары. 
Компания UCG — оптовая продажа гранул АБС-пластика с доставкой по России и СНГ
  В компании ЮСИДЖИ вы можете купить АБС-пластик HF380 оптом. Оформляйте заявку на сайте или звоните в офис.
   	 Уточним стоимость партии и сроки поставки, согласуем условия сотрудничества. 
    	 Оперативно отгрузим заказ любого объема с одного из складов (для оптимальной логистики складские комплексы расположены в разных регионах). 
    	 Доставим партию АБС-пластика на ваше предприятие в любой точке России и стран ближнего зарубежья. 
  Доверьте поставки полимеров проверенной компании, которая специализируется на оптовой продаже нефтехимии. ЮСИДЖИ — ваш надежный партнер.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, высокая текучесть, сбалансированные физико-механические свойства

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг