ABS HG173

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

ABS HG173 — это АБС-пластик с повышенным блеском, его применяют для литья изделий с глянцевой поверхностью. Фасовка — бумажные мешки по 25 кг. Производитель — LG Chem.
  Обратитесь в компанию ЮСИДЖИ, чтобы купить ABS HG173: оперативно примем и обработаем заявку, разработаем удобный маршрут доставки в любую точку России или СНГ.
Особенности АБС-пластика ABS HG173 
   	 Изделия из полимера имеют глянцевую поверхность и характеризуются повышенным блеском. 
    	 Марка ABS HG173 отличается высокой ударной прочностью. 
    	 Полимер устойчив ко многим химикатам и не взаимодействует с жирами различными неорганическими кислотами. 
    	 Изделия из ABS HG173 подлежат вторичной переработке, положительно воздействуя на экологию. 
Характеристики ABS HG173
   	 Показатель текучести расплава — 23.00 г/10 мин. 
    	 Плотность по стандарту D792 составляет 1.05. 
    	 При условии растяжения 15 мм/мин напряжение составит 470 кг/см2. 
    	 Полимер имеет прочность на изгиб, равную 740 кг/см2. 
Переработка ABS HG173
  ABS HG173 легко поддается переработке. Марка идеально подходит для выпуска формованных изделий. Для их изготовления применяют технологию литья под давлением: полимеры нагревают до температуры текучести расплава и заливают в пресс-формы. Когда заготовка остывает, ее извлекают и отправляют для дальнейшей обработки.
Сфера применения 
 АБС-пластик используют в различных отраслях промышленности. Полимер применяют для изготовления изделий с повышенным блеском, например, корпусов бытовой техники.
Купить ABS HG173 с доставкой по РФ и СНГ
  Компания UCG поставляет полимерную продукцию различного назначения от ведущих мировых производителей с 2005 года. UCG — официальный представитель нефтехимического концерна LG Chem в России.
  Чтобы купить оптом ABS HG173 и другие марки полимеров, заполните форму на сайте либо позвоните по указанному номеру. Оперативно свяжемся с вами, ответим на вопросы по ассортименту и доставке. После оформления заказа отгрузим партию материала со склада и отправим транспортной компанией в ваш населенный пункт на территории России и СНГ.

Технические характеристики

Свойства марки

Литье, глянцевая, высокая ударная прочность

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 25кг