HHP-1004

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

HHP-1004 бледно-светло-желтая термопластичная смола, получаемая в результате полимеризации ненасыщенных ароматических олефинов, полученных в процессе термического крекинга нафты. Основное применение - клеи-расплавы (HMA), производство резины, клеи на основе EVA, а также модифицированный асфальт. Характеристики
Свойства
Спецификация
Результат
Стандарт
Цветность по Гарднеру (Ga#)
3.1 - 4.0
3.1
ASTM D6166
Температура размягчения,°C)
100±5
101.7
ASTM E28
Кислотное число（мгKOH/г）
≤0.30
0.05
ASTM D-974
Вязкость расплава (200°C мПа.сек)
-
104
ASTM D3236
 Применение 
Клеи-расплав
Клеи для упаковки
Резины
 Упаковка Бумажные мешки по 25 кг, биг-бэги по 500 кг. Хранение Этот продукт должен храниться в проветриваемом, прохладном, сухом, чистом складе. Хранить вдали от стен 10 ~ 20 см, высота штабеля менее 3м. Необходимо убедиться, что материал сухой, предотвратить попадание влаги, хранить вдали от солнечных лучей при температуре на складе не более 35 °C, влажности не более 85%. При правильных условиях хранения, эффективный срок хранения составляет 1 год.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#