HHP-1204

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

HHP-1204 бледно-светло-желтая термопластичная смола, получаемая в результате полимеризации ненасыщенных ароматических олефинов, полученных в процессе термического крекинга нафты. В основном используется для производства клеев-расплавов (HMA), красок, клеев на основе EVA, модифицированного асфальта. Характеристики 
Свойства
Спецификация
Результат
Стандарт
Цветность по Гарднеру (Ga#)
3.1 - 4.0
3.3
ASTM D6166
Температура размягчения,°С
120±5
121.7
ASTM E28
Кислотное число（мгKOH/г）
≤0.30
0.05
ASTM D-974
Вязкость расплава (200°С мПа.сек)
-
359
ASTM D3236
 Применение 
 Клеи-расплавы 
 Клеи для упаковки 
 Краски 
 Упаковка 25 кг мешки, биг-бэги 500 кг. Хранение Этот продукт должен храниться в проветриваемом, прохладном, сухом, чистом складе. Хранить вдали от стен 10 ~ 20 см, высота штабеля менее 3м. Необходимо убедиться, что материал сухой, предотвратить попадание влаги, хранить вдали от солнечных лучей при температуре на складе не более 35 ℃, влажности не более 85%. При правильных условиях хранения, эффективный срок хранения составляет 1 год.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#