JYANOX-1024

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Химическое название
Бензолпропановая кислота, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-2-{3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1. -оксопропил}гидразид
Молекулярная масса
552,80
Молекулярная формула
C34H52N2O4
Спецификация
Параметр
Значение
Внешний вид
Белый порошок
Температура плавления (°C)
224～229
Летучесть (%)
≤ 0.5
Растворимость (2г/20мл толуола)
Прозрачный
Светопропускание
425нм, %
≥ 97
500нм, %
≥ 99
Зольность (%)
≤ 0.1
Чистота (%)
≥98
Применение
Широко используется для PE, PP, PA и др., особенно подходит для изоляции проводов и кабелей. Не меняет цвет и имеет взаимоусиливающий эффект с общим антиоксидантом.
Рекомендуемая дозировка
0.1%~0.5%
Хранение
Стабилен. Никаких особых требований, но следует хранить вдали от влаги или тепла.
Упаковка
Картонные коробки с пластиковым вкладышем по 20 кг/коробка.
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#