JYANOX-B225

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Смесевой антиоксидант, обеспечивающая превосходную переработку и долговременную термическую стабильность полимера.
JYANOX-B225 состоит из первичного антиоксиданта JYANOX-1010 и вторичного антиоксиданта JYANOX-168. JYANOX-168 – антиоксидант на основе фосфитных эфиров с низкой летучестью и особой устойчивостью к гидролизу, защищает при переработке органические полимеры, склонные к окислению. 
JYANOX-1010, затрудненный фенольный антиоксидант, синергетически способствует стабилизации полимера в сочетании с JYANOX-168 во время переработки и обеспечивает долговременную термическую стабильность, предотвращая термоокислительную деградацию в течение срока службы.
Особенности
Долговременная термическая стабильность.
Смесь JYANOX-168 и JYANOX-1010 обеспечивает существенные преимущества.
Низкое цветообразование, не оставляет пятен.
Поддержание исходного ПТР полимера.
Соответствует FDA, BGA.
Применение
JYANOX-B225 эффективно предотвращает термическое окислительное старение во время переработки полимеров и готовых изделиях.
Широко используется для полиэтилена, полипропилена, полибутена и этиленвинилацетата, гомо- и сополимеров стирола, полиуретанов, эластомеров, клеев и других органических материалов.
Характеристики могут быть дополнительно улучшены в комплексе со светостабилизаторами JYLSTAB и УФ-абсорберами JYSORB.
Рекомендуемая дозировка: 0,1-0,25%
Обращение и хранение
Упаковка: 20 кг/мешок или 500 кг/мешок.
Хранение: никаких особых требований нет, но хранить в прохладном и сухом вентилируемом месте, вдали от искр, источников тепла, сильных окислителей и сильных восстановителей.
Рекомендуется принять соответствующие меры защиты при контакте с продуктом и, насколько это возможно, избегать длительного контакта с продуктом. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством проточной воды.
Срок годности: 24 месяца при соблюдении условий хранения.
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#