JYANOX DSTDP

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Химическое название
Дистеарил-3,3-тиодипропионат
Название зарубежного аналога
Irganox PS802、DSTP
Номер CAS
693-36-7
Молекулярная масса
683
Молекулярная формула
C42H82O4S
Спецификация
Параметр
Единицы измерения
Значение
Внешний вид
-
Белый порошок
Летучесть
масс. %
≤ 0.5
Температура плавления
°С
63.5~68.5
Цвет
Pt-Co
≤ 50
Кислотное число
мгKOH/г
≤ 0.1
Зольность
масс. %
≤ 0.01
Чистота
масс. %
≥ 99.0
Особенности
Превосходный вспомогательный антиоксидант на основе эфиров серы, обеспечивающий лучший эффект, чем DLTDP, особенно для ПП и ПЭВП. Обычно их используют с фенольными антиоксидантами, чтобы усилить старение, светостабильность и улучшить первоначальный цвет и блеск. Кроме того, он не вызывает загрязнений и пигментации.
Хранение
Стабилен. Никаких особых требований, но следует хранить вдали от влаги или тепла.
Упаковка
Картонные коробки с пластиковым вкладышем по 25 кг/коробка
UCG — надежный поставщик полимеров. Работаем с 2005 года! Сотрудничаем только с проверенными производителями полимерной продукции и наливной нефтехимии. Являемся официальным дистрибьютором продукции LG Chem в России. Оставьте заявку на сайте или позвоните +7 (800) 777-53-25 и мы поможем Вам выбрать оптимальные марки для вашего производства, согласуем детали сотрудничества. Оперативно отгрузим партию со склада или организуем доставку на ваше предприятие в любой точке России и странах ближнего зарубежья.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#