Keyflex BT 1047

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Keyflex BT 1047 — полимерное соединение, которое при температуре плавления (191°С) проявляет свойства термопласта. За пределами этого температурного диапазона материал возвращает себе привычные характеристики резины. Применяется в автомобильном секторе промышленности, а также при изготовлении изделий для спорта и отдыха.

  UCG поставляет гранулы ТРЕ от ведущих нефтехимических концернов. Заказать сырье можно на сайте или по телефону.

  — Являемся официальным представителем LG Chem в РФ.

  — Предоставляем сертификаты соответствия на всю продукцию.

  — Доставляем материалы до вашего предприятия.

Особенности


   	 Отличается хорошими показателями эластичности и упругости. 
    	 Обладает морозостойкостью. 
    	 Характеризуется прочностью. 
    	 Устойчив к озону и УФ-излучению. 
    	 Не боится взаимодействия с агрессивными химическими соединениями — щелочами, кислотами, маслами, бензином. 
 





   	 Позволяет изготавливать легкие изделия однородной структуры. 
    	 Колеруется в любой цвет палитры RAL. 
    	 Не поддается остаточной деформации, быстро принимает первоначальную форму. 
    	 Зарекомендовал себя отличной технологичностью. 
    	 Не требует специального оборудования. 
    	 Предназначен для переработки методом литья под давлением. 
    	 Дает небольшую усадку в процессе формования (0,8-1,2%). 
    	 Не представляет опасности для человека и природы. 
 



Свойства


   	 Плотность — 1,16 г/см3 
    	 Напряжение при растяжении (2,0 мм) — 300 кг/см2 
    	 Относительное удлинение (2,0 мм) — 860% 
    	 Модуль упругости при изгибе — 1,100 кг/см2 
    	 Показатель текучести расплава — 25,0 г/10мин. 
    	 Класс огнестойкости — HB 
 



Применение
  Используется для выпуска уплотнителей окон, бамперов, деталей интерьера автомобиля, эластичных элементов ручек инструментов.

Keyflex BT 1047 с доставкой по России и в страны СНГ
  ЮСИДЖИ реализует полимеры оптом, в том числе TPC-ET. Штатный технолог поможет выбрать марку под ваши запросы, проконсультирует по первому запуску линии. Логист построит оптимальный маршрут. Менеджер уточнит сроки поставки груза.


 Мы работаем для вас! Звоните. Будем рады помочь.

Технические характеристики

Свойства марки

Марка предназначена для литья под давлением, TPC ET

Доступна фасовка

#фасовка#