KEYFLEX BT 1172D

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Характеристики марки: общего назначения с высоким модулем упругости TPC-ET
Применение: кабельные оболочки, шланги, листы
Свойства
Стандарт
Условия испытания
Ед. измерения
Значение
Физические свойства
Плотность
ASTM D792
г/см3
1,25
Влагопоглощение, 23C/24ч
ASTM D570
%
0,3
Твердость по Шору D
ASTM D2240
Шор D
66
Усадка при формовании
ASTM D955
%
0.5-1.9
Механические свойства
Напряжение при растяжении (2.0мм)Напряжение при разрыве
ASTM D638
50 мм/мин
кг/см2
250500
Относительное удлинение (2.0мм)
ASTM D638
50 мм/мин
%
600
Модуль упругости при изгибе
ASTM D790
15 мм/мин
кг/см2
4,500
Ударная вязкость образца по Изоду(с надрезом); 6,4мм
ASTM D256
23°С-40
кг*см/см
154,5
Температурные свойства
Показатель текучести расплава
ASTM D1238
220° С/2,16 кг
г/10мин
15.0
Температура размягчения под нагрузкой, 6.4мм; 4.6кг 
ASTM D 648
°С
130
Температура расплава
°С
217
Класс огнестойкости
UL94
°С
HB

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#