KOCETAL UR304

Наличие на складе:

Наши преимущества

- KOLON PLASTICS INC (Южная Корея)

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Kocetal UR304 — ударопрочная марка полиацеталя, предназначенная для переработки методом литья под давлением на стандартном оборудовании. Конструкционный материал стал достойной альтернативой металлу, позволяет изготавливать высокоточную продукцию. Сырье поставляет в гранулах. Производитель — KOLON PLASTICS INC.
  ЮСИДЖИ предлагает большой выбор ПОМ: ударопрочные материалы, стеклонаполненные, стойкие к истиранию, обладающие базовыми свойствами.
  — Поставляем полимеры с нефтехимических концернов на наши склады, расположенные в России.
  — Держим цены на доступном уровне даже для небольшого производства.
  — Организуем бесперебойную отгрузку POM и доставку на предприятия России и СНГ.
Особенности
   	 Отличается высокими показателями твердости, усталостной прочности и жесткости. 
    	 Обладает прекрасными антифрикционными характеристиками. 
    	 Является хорошим диэлектриком. 
    	 Инертен по отношению к маслам, щелочам, слабым кислотам, топливным жидкостям. 
    	 Сохраняет свои свойства на морозе. 
    	 Не склонен к ползучести в условиях высоких температур. 
   	 Не трескается. 
    	 Практически не поглощает влагу (0,63%). 
    	 Имеет небольшой коэффициент трения. 
    	 Не выделяет токсичных веществ. 
    	 Дает минимальную усадку во время формования (1,7%). 
    	 Без проблем обрабатывается. 
    	 Допускает лазерную маркировку. 
    	 Эксплуатируется в широком диапазоне температур. 
Свойства
   	 Плотность — 1,36 г/см3 
    	 Температура плавления — 166 
    	 Твердость по Роквеллу — 76 по шкале М 
    	 Показатель текучести расплава — 7,5 г/10 мин 
    	 Модуль упругости при изгибе — 1,900 МПа 
    	 Класс огнестойкости — HB 
Применение
  Используется в медицине, автомобилестроении, пищевой промышленности. Требуется для выпуска бытовых приборов и техники, упаковочных материалов.
Купить Kocetal UR304 в компании UCG
  Реализуем полимеры в промышленных масштабах. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.
  — Гарантируем премиальное качество сырья.
  — Подберем оптимальные марки для решения ваших задач.
 Звоните. Мы работаем для вас.

Технические характеристики

Свойства марки

Ударопрочная марка для литья под давлением

Доступна фасовка

#фасовка#