 
KOCETAL UR304 
Наличие на складе:
 

Наши преимущества
    - KOLON PLASTICS INC (Южная Корея)    - Бесплатная консультация технолога;
    - Доставка в любой город России и СНГ;
    - Прямые поставки от производителя;

Описание

 Kocetal UR304 — ударопрочная марка полиацеталя, предназначенная для переработки методом литья под давлением на стандартном оборудовании. Конструкционный материал стал достойной альтернативой металлу, позволяет изготавливать высокоточную продукцию. Сырье поставляет в гранулах. Производитель — KOLON PLASTICS INC.

  ЮСИДЖИ предлагает большой выбор ПОМ: ударопрочные материалы, стеклонаполненные, стойкие к истиранию, обладающие базовыми свойствами.

  — Поставляем полимеры с нефтехимических концернов на наши склады, расположенные в России.

  — Держим цены на доступном уровне даже для небольшого производства.

  — Организуем бесперебойную отгрузку POM и доставку на предприятия России и СНГ.

Особенности


   	 Отличается высокими показателями твердости, усталостной прочности и жесткости. 
    	 Обладает прекрасными антифрикционными характеристиками. 
    	 Является хорошим диэлектриком. 
    	 Инертен по отношению к маслам, щелочам, слабым кислотам, топливным жидкостям. 
    	 Сохраняет свои свойства на морозе. 
    	 Не склонен к ползучести в условиях высоких температур. 
 





   	 Не трескается. 
    	 Практически не поглощает влагу (0,63%). 
    	 Имеет небольшой коэффициент трения. 
    	 Не выделяет токсичных веществ. 
    	 Дает минимальную усадку во время формования (1,7%). 
    	 Без проблем обрабатывается. 
    	 Допускает лазерную маркировку. 
    	 Эксплуатируется в широком диапазоне температур. 
 



Свойства


   	 Плотность — 1,36 г/см3 
    	 Температура плавления — 166 
    	 Твердость по Роквеллу — 76 по шкале М 
    	 Показатель текучести расплава — 7,5 г/10 мин 
    	 Модуль упругости при изгибе — 1,900 МПа 
    	 Класс огнестойкости — HB 
 



Применение
  Используется в медицине, автомобилестроении, пищевой промышленности. Требуется для выпуска бытовых приборов и техники, упаковочных материалов.

Купить Kocetal UR304 в компании UCG
  Реализуем полимеры в промышленных масштабах. Оформить заявку можно на сайте или по телефону.

  — Гарантируем премиальное качество сырья.

  — Подберем оптимальные марки для решения ваших задач.


 Звоните. Мы работаем для вас. 

Технические характеристики
UR 304 (pdf, 494.33кб)

Свойства марки
Ударопрочная марка для литья под давлением 

Доступна фасовка
#фасовка#
