KOPA KN333G30CR

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимический концерн с мировым именем

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

Характеристики марки ПА 66+СВ 30%, устойчивая к гидролизу Применение Автопромышленность, радиаторы 
 Свойства Условия испытания Стандарт Ед. измерения Значение
 Физические
 Плотность 23°С D792 - 1.36
 Усадка при формовании 23°С D955 % 0.3~1.0
 Показатель текучести расплава  D1238 г/10мин 
 Абсорбция воды  D570 % 1.0
 Механические
 Напряжение при растяжении, 3,2 мм 50 мм/мин D638 МПа 175
 Относительное удлинение при растяжении, 3,2 мм 50 мм/мин D638 % -
 Прочность на изгиб, 3,2 мм 5 мм/мин D790 МПа 295
 Модуль упругости при изгибе, 3,2 мм 5 мм/мин D790 МПа 8,150
 Ударная вязкость образца по Изоду, 6,4 мм (с надрезом) 23°С-30°С D256 Дж/м 95
 Твердость по Роквеллу R-шкала D785 - 120
 Термические
 Температура плавления 20°С/мин D3418 °С 260
 Температура тепловой деформации, 1,8 МПа  D648 °С 245
 Коэффициент линейного теплового расширения Течение Поперечное течение  D696 10-4м/м°С -
 Воспламеняемость 0,8 мм  UL94 Класс V2
 Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер. Значения, указанные в данном документе следует принимать за эталонные, а не минимальные. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления в результате улучшения качества продукции.

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

#фасовка#