LCY Globalprene 3546

Наличие на складе:

Наши преимущества

- Нефтехимическая компания LCY: самые современные технологии для производства SBS, SEBS, SIS, PP.

- Бесплатная консультация технолога;

- Доставка в любой город России и СНГ;

- Прямые поставки от производителя;

  - Описание

СБС LCY GLOBALPRENE 3546 — это полимерный материал, который применяют в дорожном строительстве и в обувной промышленности. Поставляется в бумажных мешках по 20 кг. Производитель — LCY Chemical Corp, Южная Корея.

Особенности марки 
  СБС-материалу отдают предпочтение в различных сферах производства ввиду его эластичности, прочности и устойчивости к высоким и низким температурам.

  Преимущества продуктов из СБС:



   	 прочность; 
    	 устойчивость к растрескиванию и деформации; 
    	 гибкая и твердая форма; 
    	 термостойкость в мороз и жару; 
    	 сохранение свойств даже при постоянном растяжении; 
    	 долгий срок эксплуатации; 
    	 износостойкость; 
    	 материал не токсичен. 
 



Характеристики
  Свойства LCY GLOBALPRENE 3546:



   	 содержание стирола — 38-42%; 
    	 плотность — NA г/см³; 
    	 содержание летучих веществ — ≤ 0,5%; 
    	 зольность — ≤ 1,0%; 
    	 текучесть расплава при 190С/5 кг — 3-9 г/10 мин; 
    	 твердость — ≥ 88-92 Шор А. 
 



Переработка
  Перерабатывают методом литья под давлением. Материал подлежит вторичной переработке.

Сферы применения
  Полимер СБС — гибкий, плотный и термостойкий, он сохраняет форму даже после продолжительной эксплуатации, поэтому его используют в самых разных целях.

  Эксплуатационные достоинства марки:



   	 не токсичен, безопасен для организма человека, поэтому материал применяют для изготовления товаров для детей и здравоохранения; 
    	 как модификатор повышает устойчивость дорожного покрытия к высоким и низким температурам, износу, продлевает срок службы; 
    	 не скользит, подходит для производства ручных инструментов. 
 



  Области применения LCY GLOBALPRENE 3546:



   	 дорожное покрытие; 
    	 кровля; 
    	 клей; 
    	 герметик; 
    	 адгезивы; 
    	 мастика; 
    	 композиции для подошв обуви; 
    	 модификация полимеров; 
    	 модификация битумов. 
 

СБС LCY GLOBALPRENE 3546 с доставкой по России и СНГ
  Чтобы купить СБС LCY GLOBALPRENE 3546 и другие марки СБС, заполните форму расчета стоимости, позвоните нам или закажите звонок: оперативно свяжемся с вами, чтобы обсудить условия сотрудничества и сделать персональное предложение.


 Доверьте поставки полимеров надежному партнеру в лице компании UCG!

Технические характеристики

Свойства марки

Доступна фасовка

Мешки бумажные по 20кг